Резистивный переключатель на основе нанокристалла диоксида ванадия с двумя металлическими конусообразными контактами

Капогузов К.Е.,1,2Мутилин С.В.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Новосибирский государственный университет,

физический факультет, Новосибирск, Россия

2Институт физики полупроводников им. Ржанова, Новосибирск, Россия

E–mail: kapoguzovkirill@gmail.com

Диоксид ванадия (VO2) является одним из наиболее перспективных материалов для новых электронных устройств и нейроморфных систем пост-кремниевой электроники [1]. Под действием внешних воздействий, таких как температура (340 К), механические напряжения, электромагнитное поле и т.д., VO2 испытывает обратимый фазовый переход полупроводник-металл [2], при котором существенно меняются его основные свойства. Так, электрическая проводимость изменяется вплоть до пяти порядков по величине, а значение постоянной решетки изменяется на 1 % [3]. Наибольший интерес представляет исследование и использование наноразмерных монокристаллов VO2. Такие кристаллы имеют яркий скачок фазового перехода и испытывают малые механические напряжения во время фазового перехода. Селективно синтезированные монокристаллы VO2 нанометровых размеров с внедренными в них наноострыми кремниевыми контактами являются резистивными переключателями c энергопотреблением на уровне единиц фемтоджоулей и числом переключений, превосходящим 1011 [4]. Для увеличения энергоэффективности и стабильности таких переключателей необходимо исследовать и оптимизировать геометрию проводящих контактов к кристаллу VO2.

В настоящей работе численным моделированием методом конечных элементов был изучен процесс электрически инициированного резистивного переключения в нанокристалле VO2. Предложен новый дизайн переключателя с использованием двух встроенных в кристалл с противоположных сторон наноострых конусообразных металлических игл. В результате моделирования были получены картины распределения плотности тока, температуры и напряженности электрического поля внутри монокристалла VO2 при разных значениях кривизны острия игл, расстояния между контактами, температурой окружающей среды. Показано влияние контактного сопротивления и величины теплоотвода на параметры резистивного переключателя. Предложенная в работе геометрия переключателя с двумя встроенными иглами позволяет снизить необходимую для переключения величину энергии. Результаты данной работы перспективны для создания энергоэффективных электрических и оптических переключателей, сенсоров и нейроморфных систем.

Авторы выражают благодарность Принцу В.Я. за предоставленную возможность для исследований и наставничество.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-19-00694).

Литература

1.	Ke Y. et al. Vanadium Dioxide: The Multistimuli Responsive Material and Its Applications // Small. 2018. Vol. 14, № 39. P. 1–29.

2.	Morin F.J. Oxides which show a metal-to-insulator transition at the neel temperature // Phys. Rev. Lett. 1959. Vol. 3, № 1. P. 34–36.

3.	Shi R. et al. Recent advances in fabrication strategies, phase transition modulation, and advanced applications of vanadium dioxide // Appl. Phys. Rev. 2019. Vol. 6, № 1.

4.	Prinz V.Y. et al. A new approach to the fabrication of VO2 nanoswitches with ultra-low energy consumption // Nanoscale. Royal Society of Chemistry, 2020. Vol. 12, № 5. P. 3443–3454.