РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Кошкина О.А.1, Москвитин Л.В.2, Арсентьев М.А.2

аспирант третьего года обучения

1Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Российская Федерация

2ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и разработки», Москва, Российская Федерация

Электронный адрес: olga_koshkina_94@mail.ru

Методом рентгенофазового анализа проведено сравнительное изучение кристаллической фазы исходного и терморадиационно-модифицированного политетрафторэтилена (ТРМ-ПТФЭ). Установлено, что совместное действие γ-излучения до дозы 200 кГр и высоких температур приводит к увеличению межплоскостных расстояний, росту степени кристалличности и объёма кристаллической ячейки, а также к уменьшению средних размеров кристаллов и рентгеновской плотности кристаллической фазы в ТРМ-ПТФЭ по сравнению с немодифицированным полимером (таблица). Совокупность обнаруженных различий объясняется тем, что фазовый переход в кристаллической фазе ПТФЭ при 19 °С является «размытым», в результате чего при комнатной температуре в ПТФЭ содержатся кристаллы триклинной и гексагональной конформаций. Терморадиационная модификация приводит к удалению кристаллов в триклинной конформации, увеличению вклада гексагональных кристаллов и локальному упорядочению структуры ТРМ-ПТФЭ. Удовлетворительное согласие между расчётными и экспериментально установленными значениями плотности исходного полимера и ТРМ-ПТФЭ можно рассматривать в качестве подтверждения сделанного предположения о наличии двух решёток в кристаллической фазе ПТФЭ.

Таблица – Характеристики кристаллической фазы исходного и терморадиационно-модифицированного политетрафторэтилена

| Наименование характеристики, размерность* | Исходный политетрафторэтилен | Терморадиационно-модифицированный политетрафторэтилен |
| --- | --- | --- |
| Хс, % | 65,04 | 77,02 |
| L, Å | 348,588 | 91,138 |
| а, Å | 5,664 ± 0,377 | 5,792 ± 0,784 |
| с, Å | 19,429 ± 1,293 | 19,299 ± 2,612 |
| V, Å3 | 539,778 | 560,673 |
| ρс, г/см3 | 2,307 | 2,221 |
| ρтеор, г/см3 | 2,217 | 2,182 |
| ρэкс., г/см3 | 2,205 | 2,180 |

Примечание: (*) Хс - степень кристалличности, L - средний размер кристаллитов, а и с -параметры элементарной кристаллической ячейки, V - объём кристаллической ячейки и ρс - рентгеновская плотность

Таким образом, природа эффекта улучшения деформационно-прочностных и трибологических свойств ПТФЭ в результате совместного действия ионизирующих излучений и высоких температур может быть связана с исчезновением системы микропор и упорядочением кристаллической фазы ПТФЭ, а не только с процессами радиационного сшивания полимерных цепей.