Влияние лазерного излучения различных длин волн при коллоидном синтезе наночастиц благородных металлов

Осипов А.В., Путилов А.Г, Антипов А.А., Шепелев А.Е.

Научный сотрудник

1. Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

E-mail: osipov.iplit@mail.ru

В работе обсуждается метод формирования наночастиц/кластеров Au, Ag и биметаллических Au-Ag с использованием лазера с перестраиваемой длиной волны [1]. Наночастицы благородных металлов были синтезировались методом лазерной абляции в жидкость мишеней из золота и серебра с применением источников лазерного излучения с фиксированной длиной волны, но с разными длительностями импульсов; а контроль размеров частиц приводит к определению оптикофизических свойств таких наноструктур и делает возможным эмпирический подбор параметров лазерного эксперимента для обеспечения повторяемости получаемых результатов [2]. Возможность вторичной фрагментации получаемых частиц является большим преимуществом метода, который применим для дальнейшей модификации их размера, формы и состава. Механизм, позволяющий перестраивать длину волны силового лазера может стать дополнительным параметром управления синтезом. Такая система позволяет провести эксперимент с применением широкого спектра длин волн, но с фиксированной длительностью импульса, равным 20нс. Плавная перестройка длины волны позволит вторично облучать получаемые частицы на частотах плазмонного резонанса как золотых частиц, так и серебряных.

Варьирование оптическими свойствами таких наноструктур при их синтезе открывает новые перспективы развития коллоидной химии. Морфологические свойства нанокластеров исследуются с помощью атомно-силовой микроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что спектры пропускания/поглощения полученных структур принципиально зависят от размеров, концентрации наночастиц золота и серебра в коллоидном растворе.

Прецизионное предопределение пространственных параметров частиц позволит применять их в качестве якорей для дипольной стабилизации углеродных цепей [3].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-10022.

Литература

1. A G Putilov, A A Antipov, A E Shepelev, A A Lotin, S M Arakelyan. Control of the alexandrite lasing spectrum. «20th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures», Journal of Physics: Conference Series, Volume 1331, 2019.

2. Arakelian, S., Kutrovskaya, S., Kucherik, A., Osipov, A.,Povolotckaia, A., Povolotskiy, A., Manshina, A., Laser-induced synthesis of nanostructured metal–carbon clusters and complexes, Optical and Quantum Electronics, Volume 48, Issue 11, 1 November 2016.

3. Kucherik, A., Arakelian, S., Vartanyan, T., Kutrovskaya, S., Osipov, A., Povolotskaya, A., Povolotskii, A., Man’shina, A. Laser-induced synthesis of metal–carbon materials for implementing surface-enhanced Raman scattering, Optics and Spectroscopy, 121(2), с. 263-270.