Изучение влияния различных порообразователей на пористость и морфологию скаффолдов

Терехин А.И., Коломенская Е.Р.

Аспирант 1-го года обучения

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: terehin.lewa@yandex.ru

Материалы на основе гидроксиапатита кальция широко изучаются и испытываются в области биоматериалов для тканевой инженерии. Такие материалы, за счет своей хорошей биосовместимости, отлично подходят на роль каркасов (скаффолдов) для костных имплантов [1,2]. В тоже время, изготовление таких скаффолдов сопряжено с рядом трудностей. Необходимо обеспечить остеокондуктивность, то есть позволить костным клеткам прилипать, пролиферировать и образовывать внеклеточный матрикс на своей поверхности и в порах [3]. Этого можно добиться, создав разветвленную, трехмерную, сообщающуюся систему пор и каналов. Но, в тоже время, пористость в целом не должна приводить к критическому уменьшению механических свойств, а также, поры должны по своим размерам и форме соответствовать размерам и форме прорастающих клеток. Для этих целей широко применяется метод выжигания порообразователя [4,5].

В нашей работе в качестве порообразователей для изготовления скаффолдов были использованы манная крупа, дрожжевые клетки, парафиновые микросферы, кофе и растительная губка. Заранее синтезированный гидроксиапатит кальция смешивался с 20 масс.% соответствующего порообразователя, после чего порообразователь выжигался в результате термообработке при температуре 700°С, в течении 2 часов и со скоростью нагрева 0,5°С/мин. Затем полученный материал был спечен при температуре 1000°С в течении 2 часов, со скоростью нагрева 2°С/мин. Фазовый состав скаффолдов был определен с помощью дифрактометра ARL X’TRA в диапазоне 10°<2θ<70° со скоростью сканирования 5°/с и с размером шага0,05°. Микроструктура образцов исследовалась методом сканирующей электронной микроскопии на ZEISS CrossBeam-340. Плотность и пористость определялась пикнометрически.

Фазовый анализ полученных скаффолдов показал частичный переход гидроксиапатита кальция в витколит, причем это наиболее явно выражено в образцах с манной крупой в качестве порообразователя. Анализ пористости, размера пор и частиц, а также их морфологии позволяет сделать вывод, что наиболее перспективными порообразователями можно считать губку и парафиновые микросферы.

Литература

1. Motamedian S.R. Smart scaffolds in bone tissue engineering: A systematic review of literature // World J. Stem Cells. 2015. Vol. 7, № 3. P. 657.

2. Preethi Soundarya S. et al. Bone tissue engineering: Scaffold preparation using chitosan and other biomaterials with different design and fabrication techniques // Int. J. Biol. Macromol. Elsevier B.V., 2018. Vol. 119. P. 1228–1239.

3. Zadpoor A.A. Bone tissue regeneration: The role of scaffold geometry // Biomater. Sci. Royal Society of Chemistry, 2015. Vol. 3, № 2. P. 231–245.

4. Gao C. et al. Current Progress in Bioactive Ceramic Scaffolds for Bone Repair and Regeneration // Int. J. Mol. Sci. 2014. Vol. 15, № 3. P. 4714–4732.

5. Shepherd J.H., Best S.M. Calcium phosphate scaffolds for bone repair // JOM. 2011. Vol. 63, № 4. P. 83–92.