Синтез и исследование оптических свойств нанокомпозитных

опалоподобных структур

Астафуров М.О., Прошина Д.С., Арабов Р.И., Комарова М.Ю., Григорьева А.В.

Аспирант, 1 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: astafurov.m@gmail.com

Инвертированные опалы благородных металлов – золота и серебра принадлежат к классу фотонных кристаллов, имеющих широкое применение: создание лазеров на основе фотонных кристаллов, сред с отрицательным показателем преломления, суперпризм, солнечных батарей, а также сенсоров на основе гигантского комбинационного рассеяния света и т. д.

Целью данной работы является получение и характеризация инвертированных опалов серебра и золота со структурой «металл-полупроводник-металл». Данная работа включала оптимизацию синтеза опаловых матриц с диаметром микросфер 440±20 нм методом осаждения из мениска с нормально приложенным постоянным электрическим полем на поверхность ITO (Рис. 1); получение инвертированных опалов серебра и золота различной толщины на их основе и напыление полупроводникового слоя на поверхность инвертированных опалов, а также анализ оптических спектров полученных пленок.

Рис. 1 Опаловая матрица с диаметром микросфер 440±20 нм на ITO.