Обнаружение бактериальной колонизации по изменению спектров комбинационного рассеяния соединений-репортеров

Горбачевский М.В., Филатова С.В.

Аспирант

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail: slemwen@yandex.ru

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) является мощным аналитическим методом и особенно полезна для обнаружения азотсодержащих и серосодержащих соединений в следовых количествах, а также ряда биологических объектов [1,2], в том числе патогенных микроорганизмов. Во времена широко распространенной множественной устойчивости к антибиотикам, необходимо как можно быстрее обнаружить образование колоний микроорганизмов на поверхности медицинских изделий.

В этой работе представлен неразрушающий метод, основанный на спектроскопии ГКР для обнаружения бактериальной колонизации. Подложки ГКР были приготовлены путем коагуляции наночастиц золота, стабилизированных цитратом натрия, и последующей адсорбции веществ-репортеров (кристаллический фиолетовый, тиамин и аденин). Мы протестировали подложки для обнаружения клинически значимых бактерий S.aureus и P.aeruginosa. Спектры ГКР до и после инкубации подложек показали деградацию репортера при росте бактерий. Рост P.aeruginosa был зарегистрирован с использованием ГКР-подложек с предварительно адсорбированным кристаллическим фиолетовым или аденином. Колонизация алюминиевой подложки Pseudomonas aeruginosa привела к деградации кристаллического фиолетового и аденина, о чем свидетельствуют изменения в их спектрах ГКР. Высота пика кристаллического фиолетового 915 см-1 уменьшилась в три раза после инкубации в среде, инокулированной бактериями; пик аденина 737 см-1 сместился до 739 см-1, а его высота уменьшилась до 8% от исходного значения. Продемонстрированный подход можно применять для экспресс-обнаружения бактериальной колонизации путем подбора соответствующих ГКР-репортеров. Подходящие ГКР-репортеры (красители или производные азотистых оснований) должны сильно адсорбироваться на поверхности наночастиц золота и быть подверженными биодеградации интересующими бактериями [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 19-38-90212).

Литература

1. Kopitsyn D. S. et al. Identification of bacteria by surface-enhanced Raman spectra after peroxide treatment //Applied Biochemistry and Microbiology. – 2019. – Т. 55. – №. 1. – С. 78-82.

2.  Gannesen A. V. et al. Composition of biofilm matrix of Cutibacterium acnes acneic strain RT5 //Frontiers in Microbiology. – 2019. – Т. 10. – С. 1284.

3. Gorbachevskii M. V. et al. Detection of bacterial colonization by the spectral changes of surface-enhanced Raman reporters //Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2021. – Т. 546. – С. 145-149.