Создание биорезорбируемых макропористых композитов состава поликапролактон - полифосфат кальция-магния методом литья в растворимые 3D-формы

Голубчиков Д.О.

Студент, 3 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: goldan2000@yandex.ru

Ежегодно в мире проводится более миллиона хирургических операций, связанных с восстановлением поврежденных костных тканей. Для замены данных тканей возможно использование донорского материала, однако данный ресурс ограничен и может вызывать аллергические реакции [1]. Поэтому куда более перспективный путь решения поставленной проблемы - создание резорбируемых материалов для костной пластики.

Одним из возможных направлений является создание пористых 3D-форм из композитных материалов на основе термопластичных полимеров, наполненных различными фосфатами кальция [1, 2]. Наиболее перспективным термопластичным полимером является поликапролактон (ПКЛ), демонстрирующий наиболее высокие показатели биодеградируемости среди конкурентов [3].  Поэтому целью данной работы было создание прототипа имплантата с использованием ПКЛ в качестве биорезорбируемой термопластичной полимерной матрицы, наполнявшейся смешанным полифосфатом кальция-магния (CaMg(PO3)4).

В ходе работы был синтезирован CaMg(PO3)4 и было произведено наполнение полимерной матрицы (ПКЛ) полученным порошком. На 3D-принтере были напечатаны прямые структуры Кельвина, обеспечивающие остеокондуктивность будущего имплантата (полимер – Castable Wax Resin), наполнявшиеся суспензией порошков (оксид магния, оксид кальция и сульфат магния с добавлением 1 масс.% Triton X-100) с фотополимером (HT-V1). Получаемая после обжига обратная структура Кельвина наполнялась композитом методом литья под давлением (Т=120 ̊С) после чего керамическая основа (CaO, MgO, MgSO4) удалялась раствором соляной кислоты (рН=2).

Методом рентгенофазового анализа (в интервале 5-80 ̊) были исследованы порошки смешанных полифосфатов кальция-магния. Также был проведен фазовый анализ порошков оксида магния, оксида кальция и сульфата магния, использовавшихся для изготовления обратной структуры Кельвина.

Была исследована механика полученных макропористых композитов: был построен график зависимости напряжения от деформации и определен модуль Юнга, который позволил сравнить значения для полученных прототипов с натуральной костной тканью (~5-20 гПа). Было определено значение предела прочности образцов. Для исследования механики были использованы формы с соотношением высота-диаметр, равным 2:1. Для исследования микроструктуры полученных образцов были сделаны микрофотографии. В настоящее время планируется провести модификацию поверхности композита методом низкотемпературной плазмы для улучшения адгезионных свойств.

Литература

- Mechanical and microstructural properties of polycaprolactone scaffolds with one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional orthogonally oriented porous architectures produced by selective laser sintering, S. Eshraghi, S. Das, Acta Biomaterialia 6 (2010) 2467–2476

- Effect of annealing on the mechanical properties of PLA/PCL and PLA/PCL/LTI polymer blends, T. Takayamaa, M. Todob, H. Tsuji, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 4 (2011) 255-260

- Biodegradable poly-epsilon-caprolactone (PCL) for tissue engineering applications: a rewiew, M. Abedalwafa, F. Wang, L. Wang, C. Li, Rev. Adv. Mater. Sci. 34 (2013) 123-140