Биомиметические материалы на основе полигидроксибутирата для реконструктивной хирургии

Чубрик А.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: chubrix@misis.ru

Биомиметические (природоподобные) материалы для реконструктивной хирургии становятся все более востребованными при травмах и болезнях, связанных с восстановлением ткани пациента. Наиболее оптимальными для инженерии костной ткани являются композиционные полимер-керамические материалы, обеспечивающие механическую поддержку и ускоряющие процесс регенерации поврежденной кости.

Одним из перспективных биорезорбируемых полимеров для реконструкции костей с механобиологической точки зрения является полигидроксибутират (ПГБ), уступающий место новообразованной костной ткани в процессе биодеградации в среде организма [1]. Для воссоздания пористой структуры трабекулярной (губчатой) кости возможно использование порообразующего компонента (NaCl) [2, 3] при термопрессовании с последующим его удалением, регулируя размеры частиц которого, можно получать требуемые для успешной интеграции в организме пациента размер пор и пористость. Повышение биоактивности ПГБ возможно за счет использования основного минерального компонента костной ткани – гидроксиапатита (ГАП).

Разработанный биомиметический скаффолд ПГБ/15%ГАП с пористостью 70 % и преимущественным размером пор 300-500 мкм имитирует структуру и механические свойства нативной трабекулярной кости. Такая структура предпочтительна для колонизации остеобластами и васкуляризации, а микрорельеф пор привлекателен для физической адгезии клеток и повышает остеокондуктивные свойства материала. Для пористых ПГБ и ПГБ/ГАП модуль упругости при сжатии 0,22 и 0,18 ГПа, предел текучести 2,5 и 2,1 МПа, соответственно, что является достаточным.

Исследования in vitro показали, что полученные сплошные и пористые материалы не проявляют цитотоксических свойств, а пористый ПГБ/ГАП стимулирует пролиферативную активность мультипотентных мезенхимных стромальных клеток 4 пассажа, выделенных из человеческой жировой ткани. После 72 часов инкубации их становится на 20 % больше в сравнении с контролем, что было измерено по оптической плотности и при помощи автоматического счетчика клеток.

Исследования in vivo, при которых в краниальные дефекты критического размера мышей помещались имплантаты из пористых материалов ПГБ и ПГБ/ГАП с внесенными костным морфогенетическим белком 2 и эритропоэтином, показали активные остеогенез и рост сосудов. Практически полное восстановление костной ткани по результатам томографии наблюдалось уже на сроке в 6 недель в случае использования ПГБ/ГАП.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой перспективности использования разработанных биомиметических материалов для восстановления костной ткани, как с точки зрения структурных и механических свойств, так и высокой биоактивности.

Исследование выполнено под руководством к.ф.-м.н. Сенатова Ф.С., за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-73-20205).

Литература

1. Dwivedi R. et al. Poly hydroxyalkanoates (PHA): Role in bone scaffolds // Journal of oral biology and craniofacial research. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 389-392.

2. Senatov F. S. et al. Comparative analysis of structure and mechanical properties of porous PEEK and UHMWPE biomimetic scaffolds // Materials Letters. – 2019. – Т. 239. – С. 63-66.

3. Chubrik A. et al. Highly porous PEEK and PEEK/HA scaffolds with Escherichia coli-derived recombinant BMP-2 and erythropoietin for enhanced osteogenesis and angiogenesis // Polymer Testing. – 2020. – Т. 87. – С. 106518.