Анализ состава и свойств участка композитного телескопического сварного соединения (Al - Cu)

Шабалин Е.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева,

Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E–mail: eugeneshabalin1997@gmail.com

Сварные соединения теплообменной аппаратуры в форме змеевиков из труб меди с алюминием изготавливаются контактно-стыковой сваркой сопротивлением, действующей ~2 сек. Металлы практически мгновенно нагреваются до оплавления алюминия при 700оС, сдавливаются усилием от давления 0,2МПа и быстро охлаждаются для формирования герметичных телескопических сварных соединений ТСС. Такой процесс характеризуется усложнением взаимодействия различающихся по теплофизическим и механическим свойствам металлов на стадии нагрева и охлаждения [2-4].

В результате деформаций стенок алюминиевых труб при формировании и эксплуатации в условиях теплосмен соединение может разгерметизироваться [3]. При очень высокой скорости электроконтактного нагрева металла и быстрого охлаждения в порах металла и в слоях сварного соединения (ССС) возможны случаи мгновенного точечного увеличения давления водорода до 50 крат [3, 1] из-за его ионно-молекулярных превращений с огромной скоростью, что приводит к деформации (частичному отслаиванию, разбуханию) внутренней стенки алюминиевых труб. Для анализа строения и структуры переходной зоны ТСС используется сканирующий электронный микроскоп Auriga Cross Beam с программным обеспечением Smart Sem и энергодисперсионный спектрометр INCA X-Max [5, 6].

Результаты анализа состава структуры и микротвердости переходной зоны следующие. Она состоит из интерметаллической промежуточной фазы CuAl2  и пересыщенных фаз – содержащих, Al (63-66)% + Cu (29-34)%, композитного участка (сварки с оплавлением Al) пересыщенного α- твердого раствора с окисью алюминия и эвтектики αI+(α+CuAl2) – у внутренней поверхности стенки алюминиевых труб. С противоположной стороны (сварки без оплавления Cu) - переходного участка сильно пересыщенного βI- твердого раствора с окисью меди и эвтектики βI+(βI+CuAl2) – у внешней поверхности стенки медных труб. При этом формируются композиционные слои - доэвтектического состава структуры на базе Al (по диаграмме третьего рода Al-Cu) и заэвтектического состава структуры на базе Cu. Осредненные значения микротвердости меди, естественно-слоистого КМ ТСС (Al-Cu) и алюминия соответственно составили: 68, 220 и 37 единиц Н100.

Литература

- Горицкий В.М. Диагностика металлов. - М.: Металлургиздат, 2004.-408 с.

- Муратаев Ф.И. Типовые и деградационные признаки микроструктуры сварных соединений конструкционных и специальных сталей // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2013. № 2. Выпуск. 3. С. 84-89.

- Муратаев Ф.И., Горбунов А.В. Закономерности структуры и свойств соединений разнородных металлов, сваренных в твердо-жидком состоянии // Вестник казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2012. № 1. – С. 44-48.

- Муратаев Ф.И., Махмутянов А.Н., Муратаев Т.А. Превращения титановых сплавов в лазерном пятне при ударном упрочнении // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020 №2. C. 57-62.

- Муратаев Ф.И., Саиткулов В.Г., Хуснутдинов Ш.Н., Трифонов А.А. Закономерности состава, структуры и повреждаемости металла лопаток турбины после стендовой и эксплуатационной наработки // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. №2. С.74-78.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф, Влияние состава и морфологии интерметаллической фазы сплава IN-738LC на повреждаемость лопаток газовых турбин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2015 Т. 71 №3 С. 43-48.