Изучение механизмов структурного разупорядочения в результате гелиевого распухания керамик на основе нитрида алюминия

Козловский А.Л.1,2

преподаватель-исследователь

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

2 Астанинский филиал Института ядерной физики МЭ РК, Нур-Султан, Казахстан

e-mail: kozlovskiy.a@inp.kz

Как известно, наиболее опасными последствиями эффекта накопления дефектов, помимо снижения показателей теплопроводности материала, являются распухание и деградация приповерхностного слоя, который подвергается наибольшему воздействию, а также контакту с теплоносителем. При этом, как правило, распухание или охрупчивание, происходит в результате накопления гелия в структуре приповерхностного слоя, что приводит не только к изменению структуры поверхности и ее деформации, но и ухудшению показателей трещиностойкости и устойчивости.

Целью данной работы является оценка механизмов структурного разупорядочения кристаллической решетки нитрида алюминия, которые возникают при накоплении гелия и образования гелиевых пузырьков в объеме приповерхностного слоя. Выбор нитрида алюминия в качестве объекта исследования обусловлен широкими перспективами их применимости в качестве основы для конструкционных материалов ядерных реакторов нового поколения [1-3].

Облучение образцов проводилось на ускорителе тяжелых ионов ДЦ-60 ионами Не2+ с энергией 40 кэВ и дозами облучения 1х1016 ион/см2 – 1х1018 ион/см2. Выбор доз характерен для формирования больших концентраций дефектов и их эволюции, способной привести к большим разрушающим последствиям.

Оценка величины концентрации областей неупорядоченной структуры, возникающих в результате облучения и последующего накопления гелиевых включений проводилась на основе изменения площадей дифракционных пиков и их соотношения с фоновым излучением. Согласно проведенной оценке, облучение дозами 1x1016-1x1017 ион/см2 не приводит к серьезным изменениям величины концентрации областей разупорядочения, что свидетельствует об устойчивости керамик к структурным изменениям при данной дозовой нагрузке. Дальнейшее увеличение дозы облучения приводит к резкому увеличению концентрации областей структурных разупорядочений, которое вызвано эффектом накопления дефектов в структуре. Увеличение концентрации дефектов обусловлено накоплением имплантированного гелия в структуре, с последующей его агломерацией, приводящей к деформации и разрушению химических и кристаллических связей в решетке. При этом из детального анализа изменения формы и интенсивности дифракционных линий (100), (002) и (101), характеризующих изменение кристаллографических осей решетки видно, что изменения при увеличении дозы облучения связаны не только с деформацией дифракционных пиков, но и смещению максимумов влево, что характерно для увеличения межплоскостных расстояний.

1. Dukenbayev, K., et al. Investigation of radiation resistance of AlN ceramics // Vacuum. 2019, №159. p.144-151.

2. Kozlovskiy, A., et al. Influence of He-ion irradiation of ceramic AlN // Vacuum.  2019, №163. p.45-51.

3. Zdorovets, M., et al. Defect formation in AlN after irradiation with He2+ ions // Ceramics International. 2019, №45(7). p.8130-8137.