Сравнительный анализ режимов электронно-лучевой сварки изделий из титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных традиционными и аддитивными методами

Яхин Альберт

Аспирант, 3 год обучения

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Инженерная школа ядерных технологий, Отделение экспериментальной физики, 
Томск, Россия

E-mail: albertodebertto@mail.ru

В последнее время большой интерес представляют исследования аддитивных методов создания металлических изделий, в том числе из титановых сплавов [1]. Однако получение крупных титановых изделий пока не представляется возможным в виду ограничений в размерах рабочей камеры, структурной анизотропии и дефектов. Решением данной проблемы является применение сварочных технологий для соединения 3D-напечатанных изделий. С целью получения качественных сварных соединений, в частности в авиа- и ракетостроении, зачастую применяется электронно-лучевой метод. Использование данного метода для сварки традиционно полученных титановых сплавов достаточно хорошо исследовано [2], в отличие от сварки аддитивно полученных изделий. Таким образом, целью данной работы является исследование режимов электронно-лучевой сварки титановых изделий, полученных традиционными и аддитивными методами. В данной работе проводились исследования на образцах из титанового сплава Ti-6Al-4V толщиной 2 мм, полученных прокаткой и SLM (Selective laser melting – селективное лазерное плавление). Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) осуществлялась на установке ЭЛУ-9 с варьированием силы тока пучка.

При ЭЛС титанового сплава Ti-6Al-4V вне зависимости от способа получения формируется несколько сварных зон. Зона сплавления подвергается плавлению и повторному затвердеванию, зона ближнего термического влияния, образование которой происходит вблизи сварного шва и зона дальнего термического влияния, которая подвергается тепловому циклу в твердом состоянии. Показано различное влияние силы тока при электронно-лучевой сварке на глубину проплавления и микроструктуру в зависимости от способа получения исходных образцов. Сила тока вблизи 30 мА и выше приводит к проплавлению и формированию натека металла с обратной стороны сварного шва для всех исследуемых образов. Также отмечено, что с повышением силы тока, прокатанные образцы подвержены большему увеличению ширины вершины сварного соединения, чем SLM, что может негативно сказаться на прочности соединения. При силе тока 20, 25, 30 мА микротвердость в сварном шве проката незначительно повышается, при 35 мА происходит резкое увеличение в среднем до 6 ГПа. Для SLM образцов при силе тока 20 мА изменение микротвердости в шве не наблюдается, при 25 мА происходит некоторое снижение до 4 ГПа, а при 30 и 35 мА заметно повышение микротвердости в среднем до 5,3 и 5,5 ГПа, соответственно.

Литература

1. Rafi H. K., Karthik N. V., Gong H., Starr T. L., Stucker B. E. Microstructures and Mechanical Properties of Ti6Al4V Parts Fabricated by Selective Laser Melting and Electron Beam Melting // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2013. – V. 22., № 12. – P. 3872–3883.

2. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Кокора А.Н. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов. – М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.