Уточнение требований к составу и структуре жаропрочных сплавов

Фролова А.Б.

Студент, 2 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева-КАИ, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, кафедра Материаловедения, сварки и производственной безопасности, Казань, Россия

E-mail: anya3098@mail.ru

Для улучшения работоспособности материалов техники применительно к условиям газовой коррозии и работы при комбинированных переменных нагрузках необходимо в т.ч. сформулировать адекватные требования к сложным условиям эксплуатации с учетом особой ответственности применительно к наиболее уязвимым элементам, определяющим надежную эксплуатацию изделия в целом [3,8,9].

Для охлаждаемых рабочих лопаток турбины из жаропрочного сплава на никелевой основе IN-738LC установлены закономерности влияния состава и размеров упрочняющих фаз на степень поврежденности металла (СПМ): в эвтектике - от (МС+ γ1) и (γʹэв), у границ дендритов - от (γʹг) сплава, в виде регрессионных зависимостей. Применительно к отечественным деформируемым, литейным сплавам на основе Ni и Ti, комплексно легированным сталям выбор [1,6,7] обосновывается по диаграмме ограниченной повреждаемости металла (ψ=f[SК]) и зависимостям свойств истинной диаграммы деформирования - с большими значениями: ψ, SК, m0 и меньшим значением ЕК. Установлено: увеличение количества, Cr, Ta, Мо, W и Со и уменьшение - Ti, Ni и Al в γ'- фазе сплава IN-738LC повышает сопротивление усталости литых рабочих лопаток [2,4,5].

Образование микротрещин в металле лопаток турбины связано с трансформацией формы глобулярных и кубоидных частиц упрочняющей γ' фазы в неправильную по периметру (рельефную) геометрию и их дробление. Увеличение размеров γʹэв снижает СПМ, а рост размеров γʹг состава (Ni,Сr,Со,Мо)3 (Al,Ti,Nb,Сr,Ta,Mo,W) увеличивает повреждаемость лопаток. Наиболее полезными легирующими элементами, применительно к эксплуатационным требованиям труб, являются: Nb и Та, образующие упрочняющие фазы; Y, Hf и La связывают вредные примеси. Требуют ограничения легкоплавкие эвтектики, содержащие Sn, P, As, Рb, Sb, жесткого ограничения Cu и вредных примесей. В эффективных сплавах должны применяться стабилизирующие структуру элементы из ряда: Nb, Y, Zr, Mg, Hf, которые обеспечат (за счет дисперсного расположения МС и эвтектики (МС+γ1) на границах, витой и ячеистой конфигурации дендритов) длительную жаропрочность и сопротивление высокотемпературной газовой коррозии.

Литература

1. Муратаев Ф.И., Загидуллин А.Д. Обеспечение стойкости сварных соединений аустенитных сталей  к межкристаллитной коррозии // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2019 No 2. С. 45-50.

2. Муратаев Ф.И., Клабуков М.А. Исследование закономерностей структуры и усталостной повреждаемости литых лопаток из сплава IN-738LC // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. No 3. С. 107-109.

3. Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Влияние состава и морфологии интерметаллической фазы сплава IN-738LC на повреждаемость лопаток газовых турбин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2015. No 3. С. 43-48.

4. Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Исследование повреждаемости металла дисков компрессора ГТУ // ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016. No 4. С. 31-35.

5. Муратаев Ф.И., Мухамадеев И.М. Закономерности структурных состояний и характеристик конструкционной прочности штамповок титанового сплава // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020. No 2. C. 46-52.

6. Муратаев Ф.И., Мухамадеев И.М. Металлография коррозионного растрескивания сталей // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020. No 3. С. 55-49.

7. Муратаев Ф.И., Саиткулов В.Г., Хуснутдинов Ш.Н., Трифонов А.А. Закономерности состава, структуры и повреждаемости металла лопаток турбины после стендовой и эксплуатационной наработки // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. No 2. С. 74-78.

8. Муратаев Ф.И., Шканов И. Н. Обоснование технологии обработки дисков компрессоров по характеристикам статического и циклического деформирования // Известия вузов «Авиационная техника», 1999. No 1. C. 43-47.

9. Шканов И.Н., Брауде Н.З., Муратаев Ф.И. Модель оптимизации исходных механических свойств по критериям статической и усталостной прочности при сложном напряженном состоянии // Известия высших учебных заведений. АТ. 1982. No 1. С. 107-111.