Фазообразование и свойства керамики на основе TiO2 – Al2О3 – ZrO2 – MgO

Шубабко О.Э.,1 Вартанян М.А.1, Фирер А.А.1

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

E–mail: cjjg@mail.ru

Радиоактивные элементы в составе радиоактивных отходов (РАО) в природе существуют в форме минералов, геологическая и радиационная стабильность которых составляет миллионы лет, и для практических целей захоронения РАО представляет интерес получение искусственных имитаций таких материалов [1]. Благодаря высокой механической прочности, химической и термической стойкости керамика на основе искусственно синтезированных минеральных систем позволяет включать в себя намного больший объем РАО, чем стекло или иные материалы [2].

Наибольшее внимание исследователей в качестве матриц для иммобилизации РАО в различных агрегатных состояниях привлекает титанатная керамика [1, 2], поэтому цель данной работы – исследование взаимосвязи «структура – свойства» для материала системы TiO2 – Al2O3 – ZrO2 – MgO в присутствии имитаторов различных РАО. Рабочую матрицу получали методом твердофазового синтеза из оксидов, изготовленных термолизом Al(OH)3, MgSO4∙7H2O и ZrOCl2∙8H2O, и диоксида титана TiO2. В качестве имитаторов рассматривали стабильные изотопы Ba и Sr, их вводили в форме BaCO3 или SrCO3 в количестве 5, 10 и 15 мас. % в пересчете на оксид. Полноту спекания образцов оценивали по величине кажущейся плотности ρкаж и открытой пористости По, структурные превращения – по данным рентгенофазового анализа (РФА). Результаты испытаний приведены в таблице.

| Показатель | Исходная матрица | Материал с содержанием имитатора, мас. % |
| --- | --- | --- |
|  |  | BaO | SrO |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| ρкаж, г/см3 | 3,65 | 3,72 | 3,60 | 3,11 | 3,67 | 4,01 | 3,12 |
| По, % | 7,3 | 7,9 | 12,8 | 35,7 | 7,8 | 3,8 | 39,1 |

По результатам РФА, в отсутствие имитаторов основными фазами, слагающими матрицу, выступают MgO(TiO2, ZrO2(TiO2, Al2O3(TiO2, 0,4MgO(1,2Al2O3 и TiO2, что хорошо согласуется с кристаллохимическими представлениями о процессах фазообразования в изучаемой системе.

Вводимый катион Sr2+ (ионный радиус 1,18 Å) в первую очередь взаимодействует с ZrO2 и TiO2 с выделением SrZrO3 и SrTiO3. С увеличением содержания SrO с 5 до 10 мас. % происходит дальнейшее связывание Sr2+ в SrTiO3, что ведет к увеличению плотности материала. При повышении содержания SrO до 15 мас. % согласно эффекту Киркендалла-Френкеля в системе происходит насыщение SrTiO3 относительно SrO и появляется свободный SrO, что влечет за собой разрыхление структуры материала. При введении катиона Ва2+ (ионный радиус 1,35 Å) он растворяется в Ti-содержащих фазах с образованием BaTiO3. С увеличением доли ВаO до 10 мас. % начинается образование фазы Ва3Аl2О6, в присутствии 15 мас. % ВаO катион Ва2+ также реагирует с TiO2 с образованием фазы маннардита (Ba1,12(Ti8O16)). Таким образом, в материале происходит активное фазообразование, что практически блокирует процесс его уплотнения.

Литература

1. Юдинцев С.В., Стефановский С.В., Никольский М.С., Стефановская О.И., Никонов Б.С. Браннерит, UTi2O6: кристаллохимия, синтез, свойства, применение для иммобилизации актинидных отходов // Радиохимия. 2016, Т.58, № 4. C. 289-301.

2. Яничева Н.Ю., Николаев А.И., Иванюк Г.Ю. и др. Титанатная керамика на основе Cs-SrO обменных форм LHT-9, и иванюкита // Сб. матер. науч. конф. «Неорганическая химия – фундаментальная основа в материаловедении керамических, стеклообразных и композиционных материалов». Апатиты, 2016. С. 27-29.