Разработка жидкого сцинтиллятора для проекта Большого Баксанского Нейтринного Телескопа

Сидоренков А.Ю.

Стажер-исследователь

Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва, Россия

andreassx7@gmail.com

Детекторы на основе жидких сцинтилляторов всегда были в центре многих великих открытий в физике нейтрино, от первого обнаружения нейтрино до открытия осцилляций нейтрино. На сегодняшний день удалось достичь больших успехов в проведении прецизионных измерений свойств нейтрино в таких экспериментах, как KamLAND [1], Borexino [2], Daya Bay [3], RENO [4], Double Chooz [5]. Во всех этих экспериментах для эффективной регистрации нейтрино используются органические жидкие сцинтилляторы. В настоящее время в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований (БНО ИЯИ) РАН ведется создание нового Большого Баксанского Нейтринного Телескопа, в котором в качестве мишени для регистрации потоков нейтрино и антинейтрино также будет использоваться жидкий сцинтиллятор [6].

Жидкий органический сцинтиллятор представляет собой смесь растворителя и сцинтилляционных добавок. В последнее время в качестве базового растворителя все большее распространение получает линейный алкилбензол (ЛАБ). К его преимуществам относятся низкая токсичность, высокая прозрачность, высокая температура вспышки и относительно низкая стоимость. В качестве сцинтилляционных добавок в последнее время часто используют 2,5-дифенил-оксазол, также известный как PPO. В качестве дополнительной спектросмещающей добавки используют 1,4-Бис(2-метилстирил)бензол (bis-MSB) или 1,4-Бис(5-фенилоксазол-2-ил)бензол (POPOP). Стандартный жидкий сцинтиллятор на основе ЛАБ с добавлением PPO и bis-MSB (POPOP) уже давно зарекомендовал себя в крупномасштабных жидкосцинтилляционных экспериментах.

В качестве альтернативы стандартного набора сцинтилляционных добавок для жидкого сцинтиллятора на основе линейного алкилбензола нами была предложена и разработана новая кремнийсодержащая сцинтилляционная добавка Skm219. Преимуществом данной добавки является то, что нет необходимости в использовании дополнительной спектросмещающей сцинтилляционной добавки. Такой подход позволяет повысить эффективность сцинтиллятора, поскольку нет потерь при переносе возбуждения от первичной добавки ко вторичной.

Чтобы оценить перспективность использования сцинтилляторов на основе LAB и сцинтилляционной добавки Skm219, были проведены измерения основных параметров: световыхода и кинетики свечения.

По результатам исследования сцинтилляционных параметров, удалось установить, что сцинтиллятор на основе ЛАБ и Skm219 обладает более высоким световыходом, по сравнению со стандартным сцинтиллятором на основе ЛАБ и PPO. Максимальный световыход сцинтиллятора на основе ЛАБ и Skm219 в 1,4 раза превосходит световыход сцинтиллятора на основе ЛАБ и PPO. Также по результатам проведенных измерений удалось выяснить, что сцинтилляторы с новыми добавками имеют более медленную кинетику свечения в сравнении с сцинтилляторами с PPO, но данное различие не является критичным. Значения постоянной времени самой быстрой компоненты свечения для сцинтиллятора на основе ЛАБ и Skm219 находятся в пределах от 8,62 до 12,76 нс, в зависимости от концентрации добавки.

Проведенное исследование сцинтилляционных параметров продемонстрировало перспективность использования новых добавок в крупномасштабных жидкосцинтилляционных экспериментах.

Литература

1. KamLAND collaboration, A. Gando et al., Reactor On-Off Antineutrino Measurement with KamLAND, Physical Review D. 2013, vol. 88 p. 033001

2. G. Bellini et al., Precision measurement of the 7Be solar neutrino interaction rate in Borexino, Physical Review Letters. 2011, vol.107, p. 141302

3. Daya Bay collaboration, F. P. An et al., Measurement of electron antineutrino oscillation based on 1230 days of operation of the Daya Bay experiment, Physical Review D. 2017, vol. 95, p. 072006

4. RENO collaboration, S. H. Seo et al., Spectral Measurement of the Electron Antineutrino Oscillation Amplitude and Frequency using 500 Live Days of RENO Data, Physical Review D. 2018, vol. 98, p. 012002

5. Double Chooz collaboration, Y. Abe et al., Improved measurements of the neutrino mixing angle θ_13 with the Double Chooz detector, Journal of High Energy Physics. 2014, vol. 10, p. 086

6. Barabanov I.R. et al Large-Volume Detector at the Baksan Neutrino Observatory for Studies of Natural Neutrino Fluxes for Purposes of Geo- and Astrophysics // Physics of Atomic Nuclei. 2017, vol. 80, №3. p. 446–454.