ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ИБР-2 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИЛОВ

Белова Мария Олеговна1, Булавин Максим Викторович1
1) Объединённый институт ядерных исследований

E-mail: mbelova@jinr.ru

CHARACTERISTICS OF THE IBR-2 IRRADIATION FACILITY FOR CONDUCTING RESEARCH OF THE RADIATION RESISTANCE FOR MATERIALS

Belova Maria1, Bulavin Maksim1
1) Joint institute for nuclear research

The decrease of the power of the IBR-2 reactor from 1.9 MW to 1.5 MW required the clarification of the flux densities for fast neutrons.  Gamma rays can cause unique changes in materials. In this paper present the results of the measured absorbed doses of gamma radiation and the method of conducting

В 1977г. в Объединённом Институте Ядерных Исследований был произведён физический запуск импульсного реактора ИБР-2. С тех пор на базе этого реактора неустанно ведутся всевозможные исследования. Например, на облучательной установке канала №3 ведутся прикладные исследования радиационной стойкости материалов, которые будут использоваться в полях мощного ионизирующего излучения. С 2012 по 2020 год средняя мощность реактора ИБР-2 была снижена с 1,9 МВт до 1,5 МВт, из-за чего появилась необходимость уточнить величины плотностей потоков нейтронов, полученные ранее, а также получить новые данные – дозы гамма-изучения. Кроме того, имеющееся на тот момент оборудование - спектрометр IGC 21 (Princeton Gamma-Tech), который использовался ранее для определения плотности потока быстрых нейтронов [1] методом НАА обладал низкой эффективностью регистрации гамма-квантов (~30% относительно спектрометра на основе сцинтиллятора NaI(Tl)). Низкая эффективность регистрации обеспечивала медленную скорость набора данных, что влияло на статистическую погрешность измерений.

Помимо этого, появилась необходимость проведения работ по облучению согласно ГОСТ 9.706-81 (метод 1). Для проведения таких экспериментов с помощью ядерного реактора средства измерения ионизирующих излучений должны обеспечивать раздельное определение поглощенных доз излучения для гамма- и нейтронной компонент излучения, а также определение вклада тепловых нейтронов в поглощенную дозу излучения с предельным допускаемым отклонением ±30%. Новый спектрометр GC10021 фирмы Canberra и его МКА Lynx вместе представляют собой спектрометрический тракт гамма-излучения, обладающий суммарной погрешностью интегральной активности менее 10%. Это позволяет определять плотность потока нейтронов намного точнее по сравнению с IGC 21. Измерение величин доз гамма-излучения вдоль облучательной установки вблизи водяного замедлителя ВЗ-303 ИБР-2 раньше не проводилось, поэтому для их определения было принято использовать метод радиохромной дозиметрии.  Фотометр фирмы Far West Technology и набор дозиметрических плёнок позволяют измерять поглощённую дозу гамма-излучения c погрешностью не более ±2%.

1.	Spectrum and Density of Neutron Flux in the Irradiation Beam Line No. 3 of the IBR_x0002_2 Reactor/ Physics of Particles and Nuclei Letters volume 12, 336–343(2015)