Компьютерное моделирование синтеза наночастиц Cu-Ni

Савина К.Г.1, Колосов А.Ю., Мясниченко В.С., Соколов Д.Н., Сдобняков Н.Ю.

1Студент, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

E–mail: nsdobnyakov@mail.ru

Переход от однокомпонентных металлических наночастиц к бинарным и многокомпонентным существенно расширяет как диапазон структурных превращений, связанных с ними, так и перспективы их практического применения. Явление коалесценции может служить технологией получения бинарных и многокомпонентных наночастиц [1]. Согласно экспериментальным данным [2], можно говорить о выраженной поверхностной сегрегации Cu к поверхности массивного сплава Cu-Ni. Таким образом, исследование синтеза наночастиц Cu-Ni экспериментально и с использованием результатов компьютерного моделирования является актуальной задачей. В частности, уже совершались попытки изучения сегрегации в системе Cu-Ni [3].

Целью данного исследования является компьютерное моделирование синтеза наночастиц Cu-Ni методом Монте-Карло и оценка двугранного угла манжеты Cu-Ni, а также анализ температурных стадий процесса коалесценции. Взаимодействие наночастиц описывается с помощью потенциала Гупта с параметрами из [4]. Были выполнены стандартные модели Монте-Карло (без локальной минимизации, но со случайными локальными смещениями). Моделирование состояло из  отдельных шагов Монте-Карло.

Величина полной потенциальной энергии наночастиц, содержащих  атомов металла, в случае использования потенциала Гупта определяется выражением:

(1)

В формуле (1) параметры  зависят только от выбранного типа атома. Моделирование проводилось для системы сферических наночастиц Cu2315-Ni2491, вырезанных из массивной ГЦК фазы. Рассмотрены два случая, когда наночастицы соприкасаются в начале моделирования и находятся на расстоянии 0,2 нм друг от друга. Для лучшего контакта между наночастицами и изменения ориентации решетки наночастицу меди повернули на 45° относительно наночастицы никеля. Начальная температура соответствовала 300 K, а конечная температура была порядка 600 K, что дает возможность сравнить результаты с данными работы [3].

Согласно [1], измеряя двугранный угол манжеты, можно вычислить движущую силу коалесценции и определить начало роста наночастиц. В состоянии равновесия двугранный угол можно выразить так:

,	(2)

где  – энергия границ зерен,  – поверхностная энергия. В данном случае рост манжеты происходит до тех пор, пока , тогда как укрупнение наночастицы будет происходить до тех пор, пока двугранный угол не достигнет своего равновесного значения, что и происходит на последних стадиях коалесценции. В Таблицах 1, 2 представлены параметры формирующейся манжеты в наносплаве Cu-Ni для различных расстояний между наночастицами.

Моделирование процесса образования наночастиц методом Монте-Карло показало, что начальная конфигурация манжеты и взаимного расположения наночастиц могут быть различными. Вариация начальных условий процесса приводит к различиям формы конечных кристаллитов, а также влияет на их фазовый состав. Было обнаружено, что повышение температуры после образования манжеты может приводить к явлению сегрегации в наночастицах, интенсивность которого будет зависеть от разницы в поверхностной энергии кристаллитов Cu и Ni. Обнаруженная возможность формирования биметаллических наночастиц из различных взаимных начальных конфигураций демонстрирует возможность создания как пространственно-симметричных, так и асимметричных структур. Описанный подход и результаты исследования могут быть использованы для разработки композиций и эффективных методов синтеза полиметаллических наноматериалов для катализаторов, сенсоров и других приложений.

Таблица 1. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для системы Cu2315-Ni2491 при расстоянии 0,0 нм для различной температуры ( – среднеквадратичное отклонение для значения двухгранного угла).

|  |  | , нм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 81,11 | 0,286 | 3,33 | 0,079 | 1,52 |
| 340 | 119,47 | 0,974 | 5,14 | 0,271 | 1,01 |
| 380 | 130,00 | 1,098 | 6,02 | 0,305 | 0,85 |
| 420 | 132,51 | 1,155 | 5,95 | 0,321 | 0,81 |
| 460 | 136,95 | 1,211 | 8,12 | 0,336 | 0,73 |
| 500 | 139,52 | 1,255 | 6,93 | 0,349 | 0,69 |

Таблица 2. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для системы Cu2315-Ni2491 при расстоянии 0,2 нм для различной температуры.

|  |  | , нм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | - | - | - | - | - |
| 340 | 84,10 | 0,393 | 5,22 | 0,109 | 1,49 |
| 380 | 110,24 | 0,919 | 6,94 | 0,255 | 1,14 |
| 420 | 120,50 | 1,044 | 8,41 | 0,290 | 0,99 |
| 460 | 126,06 | 1,109 | 8,54 | 0,308 | 0,91 |
| 500 | 131,18 | 1,165 | 7,19 | 0,324 | 0,83 |

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-70007.

Литература

1. Kolosov A.Yu., Sokolov D.N., Sdobnyakov N.Yu., et al. Estimation of the dihedral angle between metal nanoparticles during their coalescence // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017, V. 9 (5), p. 05042-1-05042-4.

2. Brongersma H.H., Sparnaay M.J., Buck T.M. Surface segregation in Cu-Ni and Cu-Pt alloys; a comparison of low-energy ion-scattering results with theory // Surface Science. 1978, V. 71 (3). p. 657-678.

3. Hennes M., Buchwald J., Ross U., Lotnyk A., Mayr S.G. Equilibrium segregation patterns and alloying in Cu/Ni nanoparticles: experiments versus modeling // Physical Review. 2015, 
V. 91, p. 245401-1-245401-11.

4. Cleri F., Rosato V. Tight-binding potentials for transition metals and alloys // Physical Review B. 1993, V. 48 (1), p. 22-33.