Машинное обучение для определения строения биметаллических наночастиц на основании данных анализа EXAFS спектров

Барковский В.В., Толчина Д.Б., Беленов С.В.

Студент

Южный федеральный университет,

Физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

Email: vova.raev.2000@mail.ru

Для идентификации наночастиц со структурой ядро-оболочка, перспективной для задач катализа, предлагается подход, основанный на анализе EXAFS спектров и выделении парной радиальной функции распределения атомов (ПРФРА), которые, в свою очередь, подвергаются статистической обработке логистической моделью. Для набора статистических данных предлагается использовать ПРФРА, полученные в результате молекулярно-динамического моделирования свободных биметаллических наночастиц при конечной температуре. Результат применения логистической модели к таким синтетическим данным показывают принципиальную возможность разрешения типа строения наночастицы (ядро-оболочка, обратная ядро-оболочка, полностью неупорядоченный твердый раствор) по форме ПРФРА.

Идентификация структуры биметаллических наночастиц имеет важное значение для исследований, направленных на оптимизацию структуры и повышение электрохимических характеристик PtM/C электрокатализаторов. Расширенная рентгеновская абсорбционная тонкоструктурная спектроскопия (EXAFS) [1] является мощным методом исследования наночастиц благодаря своей чувствительности к локальной атомной структуре и составу при отсутствии дальнего порядка, высокому пространственному разрешению и применимости в условиях каталитических реакций 
[2, 3, ы4].

Для изучения влияния архитектуры наночастицы на локальную атомную структуру мы рассмотрим набор детальных атомных моделей, аналогично тому, как это было выполнено в работе, но с использованием потенциала межатомного взаимодействия EMT [5]. Рассматривались модели наночастиц с размером, варьирующимся от 2 до 4.5 нм, содержащих атомы платины и меди с концентрацией от 20% до 80%. В результате последовательной релаксации приведение в равновесие с термостатом при комнатной температуре (термализации) и наблюдении в течении 1 пс получены ПРФРА для каждой из рассматриваемых моделей.

Число таких моделей (и соответствующих им функций) достаточно велико и может исчисляться сотнями, что требует автоматизации их анализа. Такая автоматизация может быть эффективно выполнена с привлечением т. н. методов машинного обучения (МО), и, в частности, метода логистической регрессии. Логистическая регрессия — это линейный классификатор. В данном алгоритме вероятности, описывающие возможные исходы одного испытания, моделируются с помощью логистической функции [6] вида .

Выбор метода «логистическая регрессия» из класса линейных классификаторов обоснован высокой производительностью и точностью при работе с данными, представленными в работе. Использование метода стохастического градиентного спуска, который оптимизирует функцию потерь, также способствовало повышению скорости работы на обучающих данных с большим количеством признаков (параметров) [7]. Метод логистической регрессии показал наилучший результат среди альтернативных методов при оценке качества программной модели, тестированной на теоретических данных.

В результате применения метода логистической регрессии к набору синтетических данных, представляющих собой нормализованные парные радиальные функции распределения (ПРФРА), удалось установить, что локальная атомная структура чувствительна к архитектурным особенностям наночастицы: по результатам тестов кросс-валидации, в которых часть выборки использовалась для обучения МО-модели, а оставшаяся для проверки точности предсказаний, архитектура определялась корректно в 99 % случаев. ы

Литература

- Rehr, J. J.; Kas, J. J.; Vila, F. D.; Newville, M. Theory and Analysis of XAFS. In XAFS // Techniques for Catalysts, Nanomaterials, and Surfaces; Springer International Publishing: Cham, 2017; pp 13–50.

- Bordiga, S.; Groppo, E.; Agostini, G.; van Bokhoven, J. A.; Lamberti, C. Reactivity of Surface Species in Heterogeneous Catalysts Probed by In Situ X-Ray Absorption Techniques. // Chem. Rev. 2013, 113 (3), 1736–1850.

- Jia, Q.; Ramaker, D. E.; Ziegelbauer, J. M.; Ramaswamy, N.; Halder, A.; Mukerjee, S. Fundamental Aspects of Ad-Metal Dissolution and Contamination in Low and Medium Temperature Fuel Cell Electrocatalysis: A Cu Based Case Study Using In Situ Electrochemical X-Ray Absorption Spectroscopy. // J. Phys. Chem. C 2013, 117 (9), 4585–4596.

- Frenkel, A. I. Applications of Extended X-Ray Absorption Fine-Structure Spectroscopy to Studies of Bimetallic Nanoparticle Catalysts. // Chem. Soc. Rev. 2012, 41 (24), 8163.

- Jacobsen, K., Stoltze, P., Nørskov, J. A semi-empirical effective medium theory for metals and alloys // Surf. Sci. 366(2), 1996, 394–402 doi:10.1016/0039-6028(96)00816-3.

- Scikit-learn: Machine Learning in Python, Pedregosa et al., JMLR 12, pp. 2825-2830, 2011.

- Bottou L. Large-Scale Machine Learning with Stochastic Gradient Descent // Proceedings of compstat, 2010, pp 177-186.