Алгоритм генерации бинарных изображений пористых структур по

параметрам, полученным из экспериментальных томографических

изображений

Хафизов А.В.

1студент, 2инженер

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Физический факультет, Москва, Россия.

2Лаборатория рефлектометрии и малоуглового рассеяния ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
E–mail: Khafizov.A@crys.ras.ru

Рентгеновская компьютерная микротомография (МКТ) является распространенным методом для изучения структурных свойств пористых материалов: пористости, распределения пор по размерам, удельной поверхности и т.д. В отличие от традиционных методов, таких как, например, ртутная порозиметрия, МКТ исследование не деструктивно для рассматриваемого образца, а с полученными с помощью МКТ данными можно проводить численные физические, гидромеханические и другие виды расчётов.

Одной из проблем в работе с полученными с помощью МКТ изображениями является их зашумленность, приводящая к возникновению искажений деталей (артефактов) при бинаризации (приравнивание яркости всех вокселей (пикселей) изображения значению 0 (пора) или 1 (материал)). Она частично решаема с помощью различных алгоритмов фильтрации и бинаризации изображения. Тем не менее, многие известные фильтры принимают входные параметры, а следовательно сам процесс обработки изображений не является полностью автоматизированным.

В исследовании [1] было показано, что возможно получение бинарного изображения пористой структуры с помощью непараметрического метода машинного обучения – логистической регрессии. Было показано, что применение логистической регрессии может понизить время вычислений и одновременно увеличить их точность. В перспективе работа [1] может быть дополнена другими классическими техниками машинного обучения «с учителем» или глубокого обучения – нейронными сетями.

Главная проблема обучения «с учителем» – отсутствие обширной базы данных для обучения. Мы предлагаем следующую автоматизированную методику создания выборки для обучения:

- Оценить пористость по экспериментальному изображению [2];

- Определить средний размер пор. Этот шаг описан в данной работе;

- Найти характеристики шума микротомографического изображения. Методика будет разработана в перспективе.

- Сгенерировать бинарное изображение – фантом со схожей пористостью и средним размером пор, полученными с экспериментального изображения. Затем наложить шумовые искажения с идентичными параметрами из пункта 3, и тем самым получить пары {оригинальное бинарное изображение, зашумленное изображение градациях серого}, которые можно использовать для обучения.

В качестве алгоритма генерирования фантома была реализована методика близкая к зарекомендовавшей себя в работах [1-3]. Входными параметрами генератора является пористость (отношение количества векселей пор к объему всего образца) и характеристическая длина (ХД) пор (величина, характеризующая средний линейный размер пор, обратная по свойствам величине дисперсности в работе [2]).

В данной работе предлагается алгоритм определения среднего размера пор на экспериментальном изображении (пример см. на рис. 1а) при помощи линейной регрессии.

а   б   в

Рис. 1. Изображения пористой структуры с нанесенной масштабной сеткой (белые линии). Поры – черные

а – экспериментальное изображение (2D сечение 3D-изображения), б – изображение (а) после бинаризации Оцу, в – фантом для обучения

Назовем алгоритмом 1 следующую последовательность действий. Пористое бинарное прямоугольное изображение (см рис 1б) разбиваем на ряды вокселей по направлением его ребер, аналогично методу из [3]. Полученные ряды вокселей снова разбиваем на подмножество отрезков связных вокселей с одинаковыми яркостями 0 и 1, определяем количество вокселей в каждом отрезке (т.е. длины отрезков). Найдем среднюю длину распределения (СДР) длин отрезков яркости 0, предварительно исключив из рассматриваемого множества значения длин меньше 3-ех вокселей с целью нивелирования возникновения ошибок по причине шума.

В работе был сгенерирован датасет из фантомов с разными значениями пористости и ХД пор. Для каждого фантома по алгоритму 1 найдены СДР для отрезков пор, и, тем самым, получено множество точек в пространстве <пористость>-<ХД>-< СДР >, образующих гиперповерхность. При любом фиксированном значении пористости, сечение этой гиперповерхности представляет собой прямую, т.е. наблюдается высокая корреляция между величинами ХД пор и СДР (коэффициент детерминации ).

Теперь, зная пористость исследуемого образца или вычислив ее, как в [2], в свою очередь, определяем его СДР для отрезков пор. С помощью линейной регрессии точек полученной на прошлом шаге гиперповерхности, легко находим его величину ХД. Итак, зная пористость и ХД мы можем практически однозначно сгенерировать фантом близкий по структуре к экспериментальному изображению.

Как видно из рис. 1в, результат работы алгоритма для изображения из рис. 1а является удовлетворительным. Полученное изображение фантома схоже с оригинальным изображением образца и может применяться для реализации алгоритмов машинного обучения.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-29-26019 и 19-01-00790 А.

Литература

- Хафизов А.В., Григорьев М.В. Метод логистической регрессии для бинаризации томографических изображений пористых объектов // Девятый международный научный семинар и седьмая международная молодежная научная школа-семинар «Современные методы анализа дифракционных данных и актуальные проблемы рентгеновской оптики» – СПб., 2020, с. 144–147.

- Хафизов А. В., Григорьев М.В. Быстрое определение пористости по микротомографическим изображениям // 63-я Всероссийскаая научная конференция МФТИ – 2020. (принято в печать).

- Grigoriev M., Khafizov A., et al. “Robust technique for representative volume element identification in noisy microtomography images of porous materials based on pores morphology and their spatial distribution.” Thirteenth International Conference on Machine Vision International Society for Optics and Photonics. – 2021. – Vol. 11605. – p. 116051J.