Атомарная динамика структурно-фазовых трансформаций в системе NiNb

Доронина М.А.

студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Россия, 420008,г. Казань, ул. Кремлёвская, д.18,

E-mail: maria.doronina.0211@gmail.com

Аморфные сплавы на основе Ni обладают уникальными физико-механическими свойствами, среди которых коррозионная стойкость, биосовместимость, высокая прочность. Особый интерес представляют объемные аморфные металлические сплавы для практических применений в электронике и медицине. Большинство металлических стекол состоят из трех и более компонент и такие сплавы сложно поддаются численной интерпретации. Поэтому бинарные металлические сплавы, способные образовывать стабильные аморфные структуры, являются более предпочтительными и востребованными для симуляционных исследований. Среди таких сплавов особый интерес вызывает система NiNb (Ni62Nb38) [1].

Рис. 1. Зависимость доли кристаллической фазы от величины деформации: (левая панель) данные для Ni, (правая панель) данные для Nb

Настоящая работа направлена на исследование процессов формирования и роста кристаллической фазы в системе NiNb в условиях устойчивого неравновесия, вызванных высокими давлениями (от 200 GPa до 1000 GPa) и сдвиговой деформацией  с различными фиксированными скоростями. Нами показано, что сдвиговая деформация способствует формированию очагов кристаллической фазы.  Обнаружено наличие порогового давления, необходимого для инициализации процессов зародышеобразования и для формирования стабильных кристаллитов (см. рисунок 1). Показано, что кристаллизация системы происходит не полностью. Это связано фазовым расслоением и образованием кристаллических доменов, состоящих из  атомов Ni и Nb. Подтверждение этому получено в результате кластерного анализа результатов молекулярно-динамических расчетов.

Литература

- Zhang Y., et al. Experimental and molecular dynamics simulation study of structure of liquid and amorphous Ni62Nb38 alloy // J. Chem. Phys. 2008. V. 124 (4). P. 204505