Детектирование молекулы билирубина с использованием ГКР-активных композитных наноструктур кремний/золото

Карташова А.Д..1, Алексеева Е.А.2

1студент,2студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, 
Физический факультет, Москва, Россия
E–mail: annkartash@gmail.com

В настоящее время актуальной задачей является разработка новых чувствительных, селективных, экономичных и экспрессных методик для диагностики биологических молекул и биообъектов. Возможность на ранней стадии обнаружить причину заболевания и вовремя начать терапию повышает вероятность скорого выздоровления.

У около 60% младенцев в первую неделю жизни появляется желтуха, что зачастую является физиологической нормой, однако в 5-10% случаев пожелтение кожи указывает на патологию в развитии младенца [1]. Желтуха проявляется в связи с повышением уровня билирубина в крови, продукта распада гемоглобина, и может являться следствием нарушений в организме, например гемолитической болезни, врожденных инфекций или внутренних кровоизлияний. В случае патологической желтухи концентрация билирубина в крови новорожденного превышает 17 мг/дл (≈300 мкМ): становится необходимым срочное лечение фототерапией [2].

Повышение уровня билирубина в крови может диагностироваться и у взрослого человека, зачастую вследствие проблем с печенью, вызванных инфекциями (гепатит А), патологиями (синдром Жильбера, синдром Ротора) или заболеваниями (цирроз печени) [3]. Желтуха, как симптом заболевания, необязательно проявляется сразу, и своевременный анализ крови или мочи на уровень билирубина при заболеваниях печени поможет подобрать корректное лечение и предотвратить пожелтение кожи и слизистых, а также дальнейшее развитие болезни. В настоящее время для анализа уровня билирубина в крови используется биохимический анализ крови, а для анализа в моче – стандартный общий анализ мочи.

Настоящее исследование направлено на разработку методики, позволяющей точно и быстро определить наличие билирубина как в крови, так и в моче.

Эффект гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР) заключается в усилении интенсивности сигнала комбинационного рассеяния молекул анализируемого вещества, адсорбированного на наноструктурах благородного металла, за счет возбуждения в них локализованного плазмонного резонанса [4]. В качестве ГКР-активных подложек в данной работе были использованы подложки массива кремниевых нанонитей [5], декорированные золотыми наночастицами (Au@SiNWs) (см. Рис. 1a). ГКР-активность подложки была исследована сначала с использованием молекул 4-меркаптопиридина (4-MPy). При этом сигнал 4-MPy регистрировался вплоть до концентраций 10-8 М.

Для сорбции молекул билирубина поверхность подложек Au@SiNWs модифицировалась с использованием 3-аминопропил триэтоксисилана (APTES). В результате модификации поверхность нанонитей покрывалась аминогруппами (NH2) и приобретала положительный заряд, что способствовало эффективной сорбции молекул билирубина за счет электростатического взаимодействия.

Продемонстрирована возможность регистрирования ГКР сигнала молекул билирубина вплоть до концентрации 10-5 М (см. Рис. 1b), что соответствует верхней границе клинической нормы.

| (А) | (Б) |
| --- | --- |

Рис.1 (а) Типичный вид ГКР-активной подложки Au@SiNWs, вид сверху (вверху) и вид сбоку (внизу), (b) Спектр ГКР билирубина, адсорбированного на подложке Au@SiNWs в различных концентрациях (черный). Спектр КРС порошка билирубина на кремниевой подложке (красный).

Таким образом, в настоящей работе впервые показана возможность экспресс-детектирования молекул билирубина с использованием ГКР-активных композитных подложек: кремниевых нанонитей, декорированных наночастицами золота. Представленные результаты могут найти применение в разработке новых экспрессных методик анализа крови и мочи на билирубин.

Работа выполнена под руководством с.н.с. Осминкиной Л.А. при поддержке гранта РНФ № 20-12-00297.

Литература

- American Academy of Pediatrics. Practice parameter: management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. Pediatrics 1994; 94: 558-565.

- Maisels MJ, Gifford K. Normal serum bilirubin levels in newborns and effect of breast-feeding. Pediatrics 1986; 78: 837-843.

- Roche SP, Kobos R. Jaundice in the adult patient. Am Fam Physician. 2004; 69: 299–304.

- Osminkina, L. A., et. al. (2020). Gold nanoflowers grown in a porous Si/SiO2 matrix: The fabrication process and plasmonic properties. Applied Surface Science, 507, 144989.

- Žukovskaja, et. al. (2019). Rapid detection of the bacterial biomarker pyocyanin in artificial sputum using a SERS-active silicon nanowire matrix covered by bimetallic noble metal nanoparticles. Talanta, 202, 171-177.