Изучение процесса высвобождения вещества из микрокапсул при воздействии низкочастотным переменным магнитным полем
Михеев А.В.1,2,4, Бурмистров И.А.2,5, Веселов М.М.3,6, Трушина Д.Б.2,6
4студент, 5аспирант, 6научный сотрудник
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

2ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: mikheev.av16@physics.msu.ru

Одной из важных задач современной биотехнологии и физики наноразмерных систем является разработка систем для инкапсулирования и доставки веществ в необходимое место организма с их последующим дистанционным и контролируемым высвобождением. На данный момент разрабатывается большое количество подобных систем, и одними из перспективных являются полимерные микрокапсулы. Использование лекарственных веществ в микрокапсулах позволяет повысить селективность действия препарата и уменьшить побочные эффекты от токсичных лекарств.

Высвобождение веществ из капсул с помощью магнитного воздействия подразумевает модификацию их оболочек однодоменными магнитными наночастицами [1]. При помещении магнитной наночастицы в переменное магнитное поле оно будет стремиться повернуть первоначально хаотически ориентированные магнитные моменты наночастиц в одну сторону. При низких частотах магнитного поля может реализовываться Брауновская релаксация магнитного момента – магнитный момент неподвижен относительно частицы, и сама частица совершает вращательно-колебательные движения [2]. Этот процесс не приводит к существенному выделению тепла, и высвобождение инкапсулированных веществ достигается за счет изменения проницаемости полиэлектролитной оболочки из-за ее деформаций [3].

Основной целью этой работы является изучение влияния низкочастотного переменного магнитного поля на высвобождение модельного вещества из таких модифицированных магнитными наночастицами полиэлектролитных капсул. С помощью метода последовательной адсорбции на коллоидных частицах карбоната кальция CaCO3 были синтезированы микрокапсулы из полиаллиламин гидрохлорида PAH и полистиролсульфоната натрия PSS. Оболочки капсул модифицировалась предварительно синтезированными магнитными наночастицами оксидов железа сферической формы (МНЧ). Капсулы имели следующий состав: PAH/PSS/PAH/МНЧ/PSS/PAH/PSS. В качестве модельного вещества для инкапсуляции использовали декстран, меченный флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ-декстран). ФИТЦ-декстран включали в частицы CaCO3 методом соосаждения. Полученные образцы были охарактеризованы методами скинарующей и просвечивающей электронной микроскопии, динамического рассеяния света, флуоресцентной конфокальной микроскопии. Капсулы облучали в низкочастотном переменном магнитном поле с амплитудой 10 мТл и частотами 50 и 110 Гц в непрерывном режиме, в процессе облучения снимали кинетику высвобождения ФИТЦ-декстрана (зависимость оптической плотности суспензии на длине волны поглощения ФИТЦ-декстрана от времени), по которой и делали выводы о количестве высвобожденного вещества. Основной результат заключается в успешном высвобождении ФИТЦ-декстрана из полиэлектролитных капсул, модифицированных магнитными наночастицами, в поле с данными параметрами.

Авторы работы выражают благодарность Артёмову В.В. за изучение образцов методом сканирующей электронной микроскопии и Хмеленину Д.Н. за изучение образцов методом просвечивающей электронной микроскопии. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН при поддержке Министерства образования и науки России (проект RFMEFI62119X0035) и при поддержке гранта Президента РФ МК-1109.2021.1.3.

Литература

1. Ю.И. Головин, А.О. Жигачев, М.В. Ефремова, А.Г. Мажуга, А.В. Кабанов, Н.Л. Клячко – “Пути и методы управления биомолекулярными структурами с помощью магнитных наночастиц, активируемых переменным магнитным полем.” Российские нанотехнологии. – 2018. - том 13. - №5-6. – стр.82-90.

2. R.J. Deissler, M.A. Martens, Y. Wu, R. Brown – “Brownian and Néel relaxation times in magnetic particle dynamics.” International Workshop on Magnetic Particle Imaging (IWMPI). – 2013.

3. Ю.И. Головин, С.Л. Грибановский, Д.Ю. Головин, Н.Л. Клячко, А.В. Кабанов– “Однодоменные магнитные наночастицы в переменном магнитном поле как медиаторы локальной деформации окружающих макромолекул.” Физика твердого тела.– 2014. –том 56. – вып.7. – стр.1292- 1300.