Оценка влияния различных модификаторов на скорость биодеградации молекул коллагена в растворах

Митрофанова А.В.1, Петрова А.В.2, Сергеева И.А.3
1магистр, 2аспирант, 3к.ф.-м.н

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mitrofanova.av15@physics.msu.ru

Коллаген - основной структурный белок соединительной ткани в организме. Он является главным белковым компонентом кожи, костей, сухожилий, кровеносных сосудов. Также коллаген используется в качестве материала для искусственных тканей и хирургических нитей.

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимы также наличие ферментов, расщепляющих белки. Ферментом, катализирующим расщепление коллагена, является коллагеназа [1]. Способность фермента к биодеградации данного белка позволяет довольно эффективно использовать препараты, содержащие коллагеназу, в медицине: для расщепления сгустков коллагеновых волокон в омертвевших тканях [2].

Цель данной работы - исследовать взаимодействие молекул коллагена и коллагеназы с различными активаторами, ингибиторами и дубителями методом динамического рассеяния света. Выбор метода обусловлен тем, что он позволяет исследовать процесс коллагенолиза в режиме реального времени в условиях, наиболее приближенных к физиологическим.

В результате работы:

- получены временные зависимости гидродинамического радиуса Rh и коэффициента трансляционной диффузии Dt молекул коллагена в растворах, содержащих соли CrCl3, Cr(CH3CОО)3, и выявлено, что радиус белка увеличивается при добавлении солей хрома;

- построены временные зависимости гидродинамического радиуса Rh в растворах коллагена и коллагеназы при наличии модификаторов. Выявлено, что добавление активатора CaCl2 увеличивает скорость коллагенолиза в 2 раза. При добавлении CrCl3 и Cr(CH3CОО)3 биодеградация коллагена замедляется за счет эффекта дубления, однако, добавление активатора CaCl2 в растворы все равно ускоряет расщепление молекул белка.

Список литеpатуpы

- Батечко С.А., Ледзевиров А.М. Биологическое и функциональное значение коллагеновых аминокислот, 2012.

- R.Ritchie, W.Yang, M.Meyers. Structural Architectures with Toughening Mechanisms in Nature: A Review of the Materials Science of Type-I Collagenous Materials., 2019