Трехмерная криопечать ген-активированных матриксов на основе альгината натрия

Алгебраистова П. Ю.1, Миронов А. В.2, Сячина М. А.2, Попов В. К. 2

Студент

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Институт фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,

Троицк, Москва, Россия

E–mail: algebraistova.pi17@physics.msu.ru

Биомедицинские технологии, основанные на применении персонализированных имплантируемых изделий, в настоящее время эффективно используются для решения задач регенеративной медицины. Среди материалов, применяемых для создания биодеградируемых имплантов, ведущую роль играют биополимерные гидрогели на основе природных полисахаридов, к которым относят альгинаты. В настоящее время ведется активный поиск оптимальных методов печати образцов из таких материалов и введения в них ключевых молекул для последующих биологических исследований [1, 2].

Целью настоящей работы являлось получение ген-активированных альгинатных матриксов методом трехмерной криопечати. Для этого были решены следующие задачи:

- Исследование кинетики гелеобразования в системах растворов Alg/Ca2+, Alg/Ba2+. Исследовалась в тонком слое методом оптической микроскопии. Были установлены зависимости кинетики сшивки от концентраций исходных реагентов.

- Разработка методов формирования матричных структур на основе альгината натрия и способа введения в них плазмидных ДНК на специальной установке трехмерной криопечати (рис. 1) [3].

Рис. 1 Установка для трехмерной криопечати. 1 – привод вертикального позиционирования; 2 – рама установки; 3 – приводы горизонтального позиционирования; 4 – печатающее устройство; 5 – резервуар с соплом; 6 – ЖК-экран; 7 – охлаждаемый столик с камерой охлаждения; 8 – гидролинии охлаждающей жидкости; 9 – радиатор жидкостного охлаждения; 10 – пневмолинии системы дозирования.

- Разработка способа введение кольцевых ДНК в структуру альгинатных гелей. Распределение, а также диффузия плазмидных ДНК исследовались с помощью метода комбинационного рассеяния. Было показано, что модельные плазмиды, кодирующие белок GFP (Green Fluorescent Protein), удерживаются в объеме сшитого альгинатного геля и не диффундируют во внешнюю среду в процессе контракции образца.

- Исследование гидрогелевых матриксов методами оптической микроскопии (рис. 2) и СЭМ (рис. 3).

| А | Б |
| --- | --- |

Рис. 2 Оптическая микроскопия матрикса на основе альгината натрия: А – масштабная линейка 1 мм, Б – масштабная линейка 500 мкм.

| А | Б |
| --- | --- |

Рис. 3 СЭМ матрикса на основе альгината натрия.

В результате был разработан инновационный метод трехмерной криопечати гидрогелевых матриксов на основе альгината натрия с использованием ионов кальция (Ca2+) и бария (Ba2+) в качестве сшивающего агента и способ введения генетических конструкции в состав гидрогелевых матриксов. Исследование показало, что полученные данным методом образцы имеют физико-механические характеристики на уровне, обеспечивающем их трансплантацию, а выбранный метод 3D-печати позволяет получить образцы заданной формы и структуры с точностью не хуже 400 мкм.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части разработки процессов трехмерной печати и РФФИ (18-29-11081_мк) в части получения и исследования свойств гидрогелевых композиций и мелкодисперсных наполнителей.

Литература

[1] Бозо И.Я., Билялов А.И., Мавликеев М.О., Деев Р.В. (2019). Ген-активированные гидрогели в регенеративной медицине // Гены и клетки. №1. DOI: 10.23868/201903001

[2] Ramona Pasandideh, Mustafa Gazi, Kerem Teralı & Akeem Adeyemi Oladipo (2020) Fabrication of human genomic DNA encapsulated supermacroporous alginate beads, Materials Technology. DOI: 10.1080/10667857.2020.1758476

[3] А. В. Миронов, П. Ю. Алгебраистова, В. С. Комлев, О. А. Миронова, В. К. Попов (2020). Установка для исследований процессов трехмерной криопечати // ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. №6. DOI: 10.31857/S0032816220050328