Эмиссия эллиптически поляризованного терагерцового излучения с поверхности объёмного кристалла черного фосфора

Зайнуллин Ф.А., Буряков А.М., Хусяинов Д. И.

Лаборант, магистр

МИРЭА – Российский технологический университет

Физико-технологический институт, Москва, Россия

E-mail: madflyzero@gmail.com

Последние работы в области терагерцовой (ТГц) технологии демонстрируют потенциал новых материалов и новых физических эффектов для повышения эффективности генерации и контроля ТГц излучения [2]. Исследования показывают, что черный фосфор является перспективным материалом для применения в этой области [1]. Это графеноподобный полупроводниковый материал с узкой запрещенной зоной и с высокой подвижностью носителей заряда[3], что позволяет создавать на его основе перспективные эмиттеры и детекторы терагерцового излучения.

В данной работе для исследования параметров ТГц излучения, излучаемого кристаллом черного фосфора, выращенных методом химического осаждения из газовой фазы, использовалась ТГц спектроскопия временного разрешения в геометрии на отражение. Все исследования проводились при комнатной температуре. Анализ поляризационных характеристик, генерируемого ТГц излучения проводился при помощи решетчатых ТГц поляризаторов.

Показана генерация эллиптически поляризованного терагерцового излучения в кристаллитах черного фосфора. Обнаружен поворот эллипса поляризации ТГц излучения при вращении образца и падающей поляризации. После анализа экспериментальных данных было получено максимальное значение эллиптичности ТГц излучения e . Результаты мощностных зависимостей показывают, что основной вклад в генерацию ТГц излучения вносит фототок, возникающий в черном фосфоре после взаимодействия с оптической накачкой.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ВУЗу (№FSFZ-0706-2020-0022) и грантов «Университетский для молодых учёных» РТУ МИРЭА НИЧ-46 и НИЧ-47.

Литература

1. Buryakov A. [и др.]. Generation of elliptically polarized terahertz radiation from black phosphorus crystallites // Optical Engineering. 2021. № 08 (60). C. 1–9.

2. Dieny B. [и др.]. Opportunities and challenges for spintronics in the microelectronics industry // Nature Electronics. 2020. № 8 (3). C. 446–459.

3. Xia F. [и др.]. Two-dimensional material nanophotonics // Nature Photonics. 2014. № 12 (8). C. 899–907.