Исследование оптических свойств перспективных насыщающихся поглотителей для лазеров двухмикронного диапазона

Кропочева Е.А.1,2,а,*, Филатова С.А.2,b, Садовникова Я.Э.1,с, Трикшев А.И.2,b, Камынин В.А.2,b

acтудент; bстарший научный сотрудник, к.ф.-м.н.; спреподаватель

1Российский технологический университет МИРЭА, Москва, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

*E–mail: cropochewa2010@yandex.ru

В настоящее время увеличивается интерес к волоконным лазерам двухмикронного диапазона, работающим в режиме пассивной синхронизации мод и генерирующим ультракороткие импульсы [1]. Одним из главных оптических компонентов таких лазеров является насыщающийся поглотитель. Насыщающийся поглотитель представляет собой среду, коэффициент поглощения которой уменьшается с ростом интенсивности проходящего через нее излучения. В качестве насыщающихся поглотителей используют: углеродные нанотрубки [2], графен [3], полупроводниковые зеркала с насыщающимся поглотителем (SESAM) [4]. Материал насыщающегося поглотителя должен обладать определенными оптическими свойствами, такими как: большой коэффициент поглощения при малых интенсивностях оптического излучения, короткое время релаксации, и высокий порог разрушения.

В данной работе представлено исследование оптических свойств перспективных насыщающихся поглотителей для лазеров двухмикронного диапазона. В качестве насыщающихся поглотителей использовались полимерные пленки с различной концентрацией углеродных нанотрубок.

Рисунок 1. (а) Схема экспериментальной установки: ЗГ-задающий генератор, оптические коннекторы: FC/PC-Physical Contact, FC/APC-Angled Physical Contact; (б) спектр и (в) огибающая импульса после усиления в гольмиевом волоконном усилителе до значения средней мощности 200 мВт.

Оптическая схема экспериментальной установки представлена на рис. 1(а). В качестве задающего генератора была использована волоконная система на основе гольмиевого лазера, работающего в режиме гибридной синхронизации мод, и гольмиевого усилителя. Данная система генерировала импульсы длительностью 1 пс и частотой следования 20 МГц на длине волны 2.07 мкм. На рис. 1 (б) и (в) представлены спектр и огибающая импульса после усиления в гольмиевом волоконном усилителе до значения средней мощности 200 мВт. Далее с помощью аттенюатора варьировалась мощность сигнала, поступающая в ответвитель с коэффициентом деления 9/1, который использовался для разделения лазерного излучения на два канала: тестовый и опорный. Большая часть мощности поступала в тестовый канал. Данные с обоих каналов анализировались с помощью откалиброванных фотоприемников в связке с осциллографом. В тестовом канале использовался объектив для фокусировки излучения на исследуемый образец, который был зафиксирован между двумя предметными стеклами (диаметр пучка составил ≈200 мкм).

Рисунок 2. Амплитуды импульсов на выходе из тестового канала в зависимости от амплитуды на опорном канале для предметного стекла (а) и пленки с нанотрубками (б).

На рис. 2 представлены зависимости амплитуды импульсов опорного и тестового каналов для предметного стекла (а) и для пленки с нанотрубками, зафиксированными между предметными стеклами (б). Отклонение от прямой на рис. 2(б) свидетельствует о переходе насыщающегося поглотителя в режим нелинейного пропускания.

Литература

[1] Ma, J., Qin, Z., Xie, G., Qian, L., & Tang, D. (2019). Review of mid-infrared mode-locked laser sources in the 2.0 μ m–3.5 μ m spectral region. Applied Physics Reviews, 6(2), 021317.

[2] Chamorovskiy, A.Y., Marakulin, A.V., Kurkov, A.S., & Okhotnikov, O.G. (2012). Tunable Ho-doped soliton fiber laser mode-locked by carbon nanotube saturable absorber. Laser Physics Letters, 9(8), 602.

[3] Pawliszewska, M., Sobon, G., Kaczmarek, P., Przewolka, A., Pasternak, I., Cajzl J., Peterka P., Honzátko P.,  Kašík I.,  Strupinski W., and Abramski K. (2016).  All-fiber Ho-doped mode-locked oscillator based on a graphene saturable absorber. Optics letters 41(11), 2592-2595.

[4] Hinkelmann, M., Wandt, D., Morgner, U., Neumann, J., & Kracht, D. (2017). Mode-locked Ho-doped laser with subsequent diode-pumped amplifier in an all-fiber design operating at 2052 nm. Optics express, 25(17), 20522-20529.

# Text boxes

а)

б)

в)