Влияние ионного радиуса катиона стабилизирующего оксида на локальную структуру и ионную проводимость твердых растворов на основе диоксида циркония

Ларина Н.А.1, Борик М.А.2, Волкова Т.В.1, Кулебякин А.В.2, Курицина И.Е.3, Ломонова Е.Е.2, Мызина В.А.2, Рябочкина П.А.1, Табачкова Н.Ю.2

Аспирант 2 года подготовки

1Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

3Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: saharova.1996@mail.ru

Твердые растворы диоксида циркония, стабилизированные оксидом иттрия, скандия или оксидами редкоземельных ионов, характеризуются уникальными физико-химическими свойствами и актуальны для различных практических применений [1].

Наличие свободных кислородных вакансий, образующихся вследствие гетеровалентного замещения трехвалентными ионами (Y3+, Sc3+, R3+) ионов Zr4+ при стабилизации тетрагональной и кубической фаз диоксида циркония, обеспечивает ионную проводимость при повышенной температуре, что позволяет применять данные материалы в качестве твердых электролитов в различных электрохимических устройствах [2].

Как показано в работах [3,4], величина ионной проводимости материалов на основе диоксида циркония существенно зависит от количества и расположения кислородных вакансий относительно катионов Zr4+ и R3+.

Одним из эффективных экспериментальных методов исследования особенностей формирования дефектных комплексов, включающих в себя ионы катионов и кислородные вакансии, в твердых растворах стабилизированного диоксида циркония, является метод оптической спектроскопии [5-7].

К настоящему времени известно значительное количество работ, посвященных изучению локальной структуры систем на основе ZrO2 и ее взаимосвязи с транспортными характеристиками данных материалов. Однако большинство таких исследований было проведено для систем ZrO2-Y2O3 и ZrO2-Gd2O3 [4,8].

В настоящей работе представлены результаты комплексных исследований, выявляющих влияние радиуса иона стабилизирующего оксида на локальную структуру и транспортные характеристики монокристаллов твердых растворов ZrO2-Yb2O3, ZrO2-Y2O3-Yb2O3 и ZrO2-Sc2O3-Yb2O3.

Для проведения исследований фазового состава, локальной кристаллической структуры и транспортных свойств методом направленной кристаллизации расплава с использованием прямого высокочастотного нагрева в холодном контейнере были получены серии монокристаллов (ZrO2)1-х-y(R2O3)х(Eu2O3)y, где R – Y, Sc, Yb (x = 0.08, y = 0.001), (ZrO2)1-х-y(Y2O3)х(Yb2O3)y (x = 0.07, 0.08, 0.10 y = 0.01-0.04), (ZrO2)1-х(Yb2O3)х (x = 0.08-0.14) и (ZrO2)1-х-y(Sc2O3)х(Yb2O3)y (x = 0.07, 0.08, 0.10 y = 0.01-0.03).

Исследования фазового состава монокристаллов данных твердых растворов были выполнены методами рентгеновской дифракции и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Согласно полученным результатам, твердые растворы систем ZrO2-Yb2O3 и ZrO2-Y2O3-Yb2O3 характеризуются кубической структурой или t”-фазой, которая близка к структуре флюорита, за исключением небольшого смещения ионов кислорода вдоль определенного направления. Полученные твердые растворы ZrO2-Sc2O3-Yb2O3 в зависимости от концентрации Sc2O3 и Yb2O3 представляют собой тетрагональную, кубическую (либо t”-фаза) или ромбоэдрическую модификацию диоксида циркония.

Особенности локальной структуры данных монокристаллов изучены с использованием методов оптической спектроскопии. Из соответствующих спектров люминесценции ионов Eu3+, используемых в качестве спектроскопического зонда, в кристаллах ZrO2-R2O3-Eu2O3 (R – Y, Yb, Sc) и спектров поглощения ионов Yb3+ в кристаллах ZrO2-Yb2O3, ZrO2-Y2O3-Yb2O3 и ZrO2-Sc2O3-Yb2O3 выявлено, что наибольшая вероятность занять вакансией положение в первой координационной сфере по отношению к катионам стабилизирующего оксида имеется у ионов Sc3+ и наименьшая у ионов Y3+. Вероятность занять семикоординированную по кислороду позицию у ионов Yb3+ ниже, чем у ионов Sc3+ и близка к вероятности ионов Y3+.

Выполненные в рамках настоящей работы исследования ионной проводимости твердых растворов на основе диоксида циркония свидетельствуют о том, что транспортные характеристики данных материалов зависят как от положения анионной вакансии относительно катиона стабилизирующего оксида, так и от упругих напряжений, которые вносит данный катион в решетку. Для катионов с малым ионным радиусом (Sc3+ и Yb3+) высота потенциального барьера, которая зависит от потенциальной энергии упруго деформированной решетки, будет меньше, и, следовательно, ионная проводимость твердых растворов, содержащих данные ионы, будет выше.

Литература

- Osiko V.V., et al. Synthesis of refractory materials by skull melting technique. Springer Handbook of Crystal Growth, Berlin, 2010.

- Кузьминов Ю.С., и др. Тугоплавкие материалы из холодного тигля, М.: Наука, 2004.

- Yugami H., et al. Relationship between local structures and ionic conductivity in ZrO2-Y2O3 studied by site-selective spectroscopy // Phys. Rev. 1991. V. 44. P. 9214-9222.

- Borik M.A., et al. Features of the local structure and transport properties of ZrO2-Y2O3-Eu2O3 solid solutions // J. Alloys and Compounds. 2019. V. 770. P. 320-326.

- Dexpert-Ghys J., et al. Site selective spectroscopy and structural analysis of yttria-doped zirconias // Journal of Solid State Chemistry. 1984. V. 54. P. 179-192.

- Voron’ko Yu. K., et al. Spectroscopy of Yb3+ in Cubic ZrO2 Crystals // Inorganic Materials. 2004. V. 40, P. 502-508.

- Borik M.A., et al. Spectroscopy of optical centers of Eu3+ ions in ZrO2-Gd2O3-Eu2O3 crystals // Journal of luminescence. 2018. V. 200. P. 66-73.

- Agarkova E. A., et al. Effect of the Phase Composition and Local Crystal Structure on the Transport Properties of the ZrO2-Y2O3 and ZrO2-Gd2O3 Solid Solutions // Russian Microelectronics. 2019. V. 48. P. 523-530.