Люминесцентные свойства гадолиний-иттриевых фосфатов, легированных ионами европия

Арапова А.А.

студент

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

arapova2013@mail.ru

Ортофосфаты типа RPO4:RE (R=Y, Gd, RE – редкоземельный элемент) обладают привлекательными люминесцентными свойствами, а также демонстрируют высокую химическую, термическую и радиационную стабильность [1-2], как следствие это позволяет им найти широкое применение в разных областях повседневной жизни. Например, такие соединения могут использоваться в плазменных панелях, для создания белых светодиодов, термометрии [3-5]. Широкая область применения обуславливает интерес к их дальнейшему изучению и улучшению люминесцентных свойств. Твердые растворы являются одним из возможных путей решения данной задачи. Преимущество создания твердого раствора состоит в модификации его физических, механических, электронных и люминесцентных свойств по сравнению с кристаллами, его составляющими.

Данная работа посвящена исследованию влияния состава серии твердых растворов GdxY1-xPO4:0.5мол%Eu3+ (х=0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1) на их люминесцентные свойства, в частности, на процессы переноса энергии к центрам свечения.

Рисунок 1. Спектры люминесценции YPO4:Eu3+(1), Gd0,5Y0,5PO4:Eu3+ (2)  и GdPO4:Eu3+(3) в диапазоне 586-598 нм (б) при λвозб.=395 нм, T = 300 K.

В результате проведения экспериментального исследования люминесцентных свойств твердых растворов GdxY1-xPO4:Eu3+ было установлено, что спектр люминесценции состоит из серии узких полос в области 580-710 нм, которые связанны с внутриконфигурационными переходами 5D0-7F1-4 в 4f-оболочке ионов Eu3+(рисунок 1). В данных твердых растворах при x=0,7 наблюдается изменение структуры полос люминесценции, что связано с изменением структуры кристаллической решетки с ксенотима на структуру моноцит и, соответственно, центра симметрии иона Eu3+ с D2d на C1. Также была обнаружена нелинейная зависимость интенсивности свечения Eu3+ от величины x. Анализ полученных спектров возбуждения показал возможность эффективного переноса энергии на центры свечения Eu3+ посредством нескольких каналов возбуждения, которые будут рассмотрены подробнее в докладе.

Спектры люминесценции, а также спектры возбуждения люминесценции в области 2.5-6 эВ были измерены с использованием установки на основе спектрографа LOT-Oriel MS–257 (МГУ, Москва). В качестве источника возбуждающего излучения используется люминатор фирмы Oriel Instruments, который состоит из ксеноновой лампы мощностью 150 Вт, дифракционной решетки, монохроматизирующей излучение в диапазоне 200-900 нм, встроенного блока фильтров.

Литература:

[1] Yahiaoui Z., Hassairi M. A., Dammak M. Synthesis and optical spectroscopy of YPO4:Eu3+ orange–red phosphors // Journal of Electronic Materials. – 2017. – Т. 46. – №. 8. – С. 4765-4773.

[2] L.A. Boatner, G. W. Beall, M. M. Abraham, C. B. Finch, P. G. Huray, M. Rappaz. Monazite and Other Lanthanide Orthophosphates as Alternate Actinide Waste Forms // Scientific Basis for Nuclear Waste Management. – New York: Plenum Publishing Corporation. –1980. – 289–296.

[3] Yahiaoui Z. et al. Tunable luminescence and energy transfer properties in YPO4:Tb3+, Eu3+/Tb3+ phosphors // Journal of Luminescence. – 2018. – Т. 194. – С. 96-101.

[4] Khan S. A. et al. New physical insight into crystal structure, luminescence and optical properties of YPO4: Dy3+∖ Eu3+∖ Tb3+ single-phase white-light-emitting phosphors //Journal of Alloys and Compounds. – 2020. – Т. 817. – С. 15268.

[5] Herzog J. M., Witkowski D., Rothamer D. A. Combustion-relevant aerosol phosphor thermometry imaging using Ce, Pr: LuAG, Ce: GdPO4, and Ce: CSSO //Proceedings of the Combustion Institute. – 2020.