Эффект влияния иона Sc(III) на эффективность люминесценции лиганда из пиразолонового ряда

Поликовский Т.А.1, Коршунов В.М.1,2, Тайдаков И.В.2

Студент бакалавриата

1Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,

2Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

E–mail: polikovskiy.ta@gmail.com

В настоящее время существует потребность в создании новых люминофоров, излучающих в области 400-500 нм. Это связано с таким направлением как создание органических светоизлучающих диодов (OLEDs) [1], излучающих белый свет. В таких светодиодах происходит частичная либо полная конверсия синего света органического люминофора в люминесценцию зеленой и красной спектральной области. Основным элементом в производстве люминофорных комплексов для таких светодиодов является иридий. Однако относительно высокая цена иридия увеличивает себестоимость конечных диодов. Поэтому в настоящее время идет активный поиск материалов, которые могли бы заменить иридий в качестве элемента для комплексов, которые могли бы быть применены как основной светоизлучающий компонент в OLED [2]. Для органических люминофоров свойственна низкая стоимость сырья и производства, однако эффективность люминесценции таких веществ ограничивается процессами релаксации энергии на колебательно-вращательных состояниях [3]. В представленной работе сравниваются свойства кинетики люминесценции и квантового выхода органического лиганда из ряда 1,3-дикетонов - циклогексил(5-гидрокси-3-метил-1-фенил-1H-пиразо-4-ил)метанона (1) и его комплекса (2) с ионом Sc(III)[4].

Кинетики люминесценции регистрировались для комплексов в твердом виде при комнатной температуре на длине волны 530 нм для чистого лиганда и 496 нм для комплекса, с помощью спектрофлуориметра Fluorolog FL3-22. Длина волны возбуждения равнялась 340 нм. Квантовый выход люминесценции был измерен абсолютным методом с помощью интегрирующей сферы.

Спектры фотолюминесценции, зарегистрированные для исследованных веществ, приведены на рисунке 2. Максимум интенсивности фотолюминесценции чистого лиганда наблюдается на длине волны λ=530 нм, а комплекса на длине волны λ=430 нм. Таким образом, спектр люминесценции лигандого окружения в составе комплекса смещен в синюю область спектра на 100 нм. Полученные кинетики приведены на Рис.1. Кинетические кривые были аппроксимированы двухэкспоненциальной функцией с характерными временами порядка двух нс для свободного лиганда и десяти нс для комплекса. Таким образом увеличение времени жизни люминесценции может быть связано с ростом эффективности излучения.

Рис.1 – Кинетики люминесценции чистого лиганда(1) и комплекса(2)

Для проверки данной гипотезы были определены квантовые выходы излучения. В работе продемонстрировано, что образование комплекса иона Sc(III) с лигандом из ряда 1,3-дикетонов – циклогексил (5-гидрокси-3-метил-1-фенил-1H-пиразо-4-ил) метанона приводит к значительному увеличению квантового выхода люминесценции лиганда с 0,5% до 10,6%. Увеличение эффективности флуоресценции молекулы лиганда может быть связано с жесткой конформацией комплекса.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда по проекту №19-13-00272.

Список литературы

1.	Hasegawa Y., Kitagawa Y., Nakanishi T. Effective photosensitized, electrosensitized, and mechanosensitized luminescence of lanthanide complexes // NPG Asia Materials. 2018. Vol. 10, № 4. P. 52–70.

2.	Bünzli J.-C.G. On the design of highly luminescent lanthanide complexes // Coordination Chemistry Reviews. 2015. Vol. 293–294. P. 19–47.

3.	Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry, Russian Academy of Sciences, ul. Tropinina 49, Nizhny Novgorod, 603950 Russia et al. Photophysical Properties of IR Luminescent Lanthanide Complexes with Polyfluorinated Ligands // INEOS OPEN. 2019. Vol. 2, № 3.

4. Vitukhnovsky AG, Ambrozevich SA, Korshunov VM. Luminescent properties of complexes based on scandium (III) β-diketonates. Journal of Luminescence 2018 .- Vol. 201 .- С. 509 - 519