Лазерная генерация в режиме модуляции добротности на кристаллах

ZrO2-Y2O3-Но2O3

Артемов С.А.1, Артемов Е.А.2, Войцицкий В.П.2, Е.Е. Ломонова Е.Е.2,

Рябочкина П.А.1

Аспирант 4 года обучения

1Национальный исследовательский Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарёва, Саранск

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

E-mail: sergey560113@gmail.com

Лазеры, генерирующие излучение в двухмикронной области спектра, представляют интерес для различных практических приложений: мониторинга газов в атмосфере, медицине, научных исследованиях и т.д.

Для получения двухмикронной лазерной генерации в твердотельных лазерах используются кристаллы и стёкла, легированные ионами Tm3+ и Ho3+.

Ранее в работах [1–4] нами продемонстрирована возможность получения двухмикронной лазерной генерации на переходе 5I7→5I8 ионов Ho3+ в кристаллах ZrO2-Y2O3-Но2O3 при резонансной накачке на уровень 5I7 этих ионов непрерывным [1], [2], импульсным [3] излучением лазера на кристалле LiYF4:Tm, а также туллиевым волоконным лазером [4].

В настоящей работе нами была получена импульсная генерация в режиме модуляции добротности при непрерывной накачке с использованием акустооптического затвора для различных конфигураций оптической схемы резонатора лазера: линейной, уголковой и П-образной рис. 1(а,б,в).

а                                                    б                                         в

Рисунок 1. Оптические схемы импульсных лазеров на кристаллах ZrO2-Y2O3-Но2O3 с различными схемами резонатора: а- линейная, б – уголковая, П-образная.

Импульсы наименьшей длительности равной 44 нс с частотой повторения 1 кГц, и пиковой мощностью 10 кВт получены при реализации линейной оптической схемы резонатора лазера.

В процессе работы выявлено, что при достижении определённой плотности мощности лазерной генерации на торцах активного элемента возникали «прогары», являющиеся следствием диэлектрического пробоя.

В работе обсуждается природа физических явлений, являющихся причиной диэлектрического пробоя торцов активных элементов из кристаллов ZrO2-Y2O3-Но2O3 при возрастании плотности мощности лазерной генерации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №18-29-20039.

Литература

1. M.A. Borik et al., Quantum Electronics 43, 838 (2013).

2. P.A. Ryabochkina et al., Laser Phys. Lett. 14, 055807 (2017).

3. П.А. Рябочкина и др., Квантовая электроника 50, 8 (2020).

4. A.N. Chabushkin et al., Laser Physics 28, 3 (2018).