Измерение поверхностного и объемного показателя преломления с помощью магнитного фотонного кристалла с гибридным магнитооптическим резонансом.

Головко П.В.

Студент

Физический факультет, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: golovko.pv18@physics.msu.ru

Предложен полностью диэлектрический магнитный фотонный кристалл с гибридным магнитооптическим резонансом, который позволяет одновременно измерять поверхностный и объемный показатель преломления анализируемого вещества. Идея основана на двух различных особенностях магнитооптического отклика, присущих резонансам в p- и s- поляризациях падающего света. S-поляризованный свет возбуждает Таммовскую поверхностную моду, локализованную в узкой области вблизи поверхности фотонного кристалла. Вместо измерений экваториального эффекта Керра измерялась магнитооптическая модуляция интенсивности, возникающая при изменении внешнего магнитного поля р-поляризованного света [1, 4-6], таким образом в магнитооптических спектрах выбранной поляризации света присутствуют как поверхностные, так и объемные особенности.

Параметры исследуемого магнитного фотонного кристалла  были подобраны так, чтобы обеспечить поверхностную моду на длине волны 771 нм (рабочая длина волны лазерного диода): две пары слоев Ta2O5 b SiO2 с толщинами слоев 143 нм и 243 нм соответственно, далее слой пленки висмут замещенного феррита-граната толщиной 220 нм.

Рис.1 Принципиальная схема магнитооптических измерений.

Эксперимент проводился с использованием p- и s- поляризованного падающего света с целью получения двух резонансов магнитооптического эффекта: связанного с полным внутренним отражением и с Таммовской поверхностной модой (рис.1).

В отличие от различных конфигураций магнитооптических датчиков, исследованных в [2, 3], экспериментально и численно было доказано, что предложенная конфигурация позволяет измерять магнитооптический отклик в двухканальном режиме, в p-и s- поляризациях независимо. Эти два канала отвечают за измерение объемного и поверхностного показателей преломления анализируемого вещества. В то же время предложенная схема сохраняет преимущество магнитооптического зондирования, а именно чрезвычайно высокую добротность сенсора. Стоит отметить, что измерения проводились с использованием жидкостей в качестве исследуемых веществ, что означает, что продемонстрированный сенсор с гибридным магнитооптическим откликом готов к работе с реальными биологическими образцами.

Работа выполнена при поддержке РНФ 19-72-10139.

Литература

- Manera, M.G.; Ferreiro-Vila, E.; Garcia-Martin, J.M.; Garcia-Martin, A.; Rella, R. Enhanced antibody recognition with a magneto-optic surface plasmon resonance (MO-SPR) sensor. Biosens. Bioelectron. 2014, 58, 114–120.

- Konopsky, V.N.; Karakouz, T.; Alieva, E.V.; Vicario, C.; Sekatskii, S.K.; Dietler, G. Photonic crystal biosensor based on optical surface waves. Sensors 2013, 13, 2566-2578.

- Konopsky, V.N.; Alieva, E.V. Photonic crystal surface waves for optical biosensors. Anal. Chem. 2007, 79, 4729-4735.

- Kalish, A.N., Ignatyeva, D.O.; Belotelov, V.I.; Kreilkamp, L.E.; Akimov, I.A.; Achanta, V.G., Bayer, M.; Sukhorukov, A.P. Transformation of mode polarization in gyrotropic plasmonic waveguides. Las. Phys. 2014, 24, 094006.

- Ignatyeva, D.O.; Knyazev, G.A.; Kapralov, P.O.; Dietler, G.; Sekatskii, S.K.; Belotelov, V.I. Magneto-optical plasmonic heterostructure with ultranarrow resonance for sensing applications. Sci. Rep. 2016, 6, 28077.

- Ignatyeva, D.O.; Kapralov, P.O.; Knyazev, G.A.; Sekatskii, S.K.; Dietler, G.; Alam, M.N.; Vasiliev, M.; Alameh, K.; Belotelov, V.I. High-Q surface modes in photonic crystal/iron garnet film heterostructures for sensor applications. JETP Lett. 2016, 104, 679-684.