Исследование интерметаллического сверхпроводника Mo4Ga20Sb методами ядерного резонанса

Ярыгина Д.А.1, Журенко С.В.2, Ткачев А.В.3, Гунбин А.В.2, Мазитова Д.И.4, Верченко В.Ю.5

- Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

- Аспирант, младший научный сотрудник

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

- Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

- Аспирант

Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

- Старший научный сотрудник, к.х.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: iarygina.da17@physics.msu.ru

Интерметаллические соединения галлия: Mo8Ga41 [1], Mo4Ga20X (X=S, Se, Te, Sb), вызывают большой научный интерес, обусловленный необычными свойствами их сверхпроводящего состояния, не описываемыми теорией БКШ, такими как сильная электрон-фононная связь (для Mo4Ga20Sb Δ(0)/(kBTc)=1,825), и многощелевая сверхпроводимость [1,2]. Для соединений семейства Mo4Ga20X (X=S, Se, Te, Sb) наблюдаются критические температуры в диапазоне 5-7 К, [3] причем наиболее высокая критическая температура Тс=6,6 К наблюдается у соединения Mo4Ga20Sb [3], что делает его предпочтительным для исследования. Стоит отметить, что механизм сверхпроводимости этих соединений до сих пор является предметом дискуссии.

Рисунок 1. Кристаллическая структура Mo4Ga20Sb (слева) и зависимости удельного сопротивления от температуры для соединений семейства Mo4Ga20X (X=S, Se, Te, Sb) (справа). [3]

Кристаллическая структура Mo8Ga41 представляет собой многогранники MoGa10, соединенные друг с другом и образующие кластеры, имеющие общие треугольные грани с кубооктаэдром GaGa12. В центре каждого кубооктаэдра находится атом Ga с кристаллографической позицией (0; 0; 0,5). Для Mo4Ga20Sb характерна аналогичная структура с однократно вырожденным положением атома Sb (0; 0; 0) (рис. 1 (слева)), что делает его наиболее простым из сверхпроводящих соединений молибдена и галлия, поэтому в качестве объекта исследования был выбран именно Mo4Ga20Sb.

Рисунок 2. ЯКР-спектр 69,71Ga Mo4Ga20Sb при температуре 4,2 К.

В качестве основных методик исследования использовалась спектроскопия ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Были проведены измерения спектров ЯМР ядер 71Ga соединения Mo4Ga20Sb в диапазоне температур 10-1,5 К в магнитном поле 5,5 Тл. Методом ЯКР для Mo4Ga20Sb были обнаружены все 4 неэквивалентные позиции галлия в соответствии с данными рентгеновской дифракции. Спектр ЯКР ядер галлия (Рис. 2) представляет собой набор узких линий, что говорит о высокой однородности образца и отсутствии кристаллографических дефектов. Существенная удаленность узких линий друг от друга позволяет проводить дальнейшие измерения спин-спиновой и спин-решеточной релаксации. Изучая релаксационные изменения, можно сделать выводы о спиновой динамике и природе сверхпроводящего перехода данного соединения.

Благодарности:

Выражаю благодарность своему научному руководителю: профессору Гиппиусу А.А. за помощь в выборе направления перспективных исследований и поддержку в ходе проведения данной работы, а также научной группе профессора Шевелькова А.В. за синтез исследованных образцов. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-13-01033).

Литература:

- V. Y. Verchenko, A. A. Tsirlin, A. O. Zubtsovskiy, A. V. Shevelkov, Strong electron-phonon coupling in the intermetallic superconductor Mo8Ga41 // Phys. Rev. B 93, 064501 (2016).

- V. Y. Verchenko, A. O. Zubtsovskii, D. S. Plenkin, A. V. Bogach, Z. Wei, A. A. Tsirlin, E. V. Dikarev, and A. V. Shevelkov., Family of Mo4Ga21-based superconductors // Chemistry of Materials, 32, 6730−6735 (2020).

- M. Marcin, Z. Pribulová, J. Kačmarčík, Z. Medvecká, T. Klein, Verchenko Valeriy, V. Cambel, J. Šoltýs, and P. Samuely., One or two gaps in Mo8Ga41 superconductor? local hall-probe magnetometry study // Superconductor Science and Technology, 34, 035017 (2021).