Электродинамика сверхпроводящего спирального микро-резонатора с высоким значением кинетической индуктивности

Пологов И.Е.

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

pologov.ilia@gmail.com

В рамках развития технологий искусственных квантовых систем, например, таких как сверхпроводящие кубиты, возникла необходимость надежного измерения их состояния. В связи с этим появилась потребность в компактных сверхпроводящих микро-резонаторах [1]. Эти устройства также могут быть использованы как мета-атомы для построения блоков электромагнитных метаматериалов [2]. Сверхпроводящая Архимедова спираль является хорошим кандидатом для изготовления резонаторов микроволнового излучения [3] и может быть весьма компактной при использовании материалов с высоким значением кинетической индуктивности. В таком резонаторе кинетическая индуктивность в несколько раз превосходит магнитную. В предшествующем исследовании [3] было экспериментально, аналитически и численно показано, что спектр собственных частот спирального резонатора из сверхпроводящей плёнки с незначительной кинетической индуктивностью не имеет дисперсии и сходен со спектром частот полуволнового резонатора (рис. 1).

Рисунок 1 – Общий вид спирального резонатора

Тонкие пленки неупорядоченного сверхпроводника, такого как нитрид ниобия NbN, удовлетворяют условиям «грязного предела»  [4] и имеют высокое значение нормального сопротивления. Это приводит к высоким значениям глубины проникновения магнитного поля в сверхпроводник [5] и, как следствие, к высоким значениям кинетической индуктивности [6], которая может превышать магнитную индуктивность.

Данная работа посвящена исследованию влияния кинетической индуктивности сверхпроводника на СВЧ свойства микро-резонатора, изготовленного из тонкой пленки NbN. В работе установлено, что наблюдаемая дисперсия СВЧ волн обусловлена кинетической индуктивностью материала (рис. 2), а также показано, что резонатор может работать в нелинейном режиме. Это возможно, благодаря нелинейному поведению кинетической индуктивности от мощности приложенного сигнала. Такое поведение используют для создания параметрических усилителей бегущей волны на модуляции кинетической индуктивности [7].

На данном этапе работы строится аналитическая модель, учитывающая влияние кинетической индуктивности на собственные частоты спирального резонатора. За основу берется синусоидальное распределение тока при резонансе, зависящее от квадрата радиуса спирали (1).

(1)

Рисунок 2 – Зависимость измеренных собственных резонансных частот NbN резонатора от кинетической индуктивности на различных гармониках

Работа выполнена в Лаборатории Сверхпроводящих Метаматериалов НИТУ МИСиС с участием М. Ждановой, В. Чичкова, М. Фистуля, А. Аверкина и под руководством А. Карпова. Мы благодарим поддержку от грантов РНФ 21-72-30026, Госзадания  № 3.5490.2017/ВУ и № 0718-2020-0025

Литература

[1]	Zmuidzinas, J. Superconducting microresonators: Physics and applications. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 3, 169–214 (2012).

[2]	P. Jung, A. V. Ustinov, and S. M. Anlage, “Progress in superconducting metamaterials,” Supercond. Sci. Technol. 27, 073001 (2014).

[3]	N. Maleeva, M. V. Fistul, A. Karpov, A. P. Zhuravel, A. Averkin, P. Jung, and A. V. Ustinov, “Electrodynamics of a ring-shaped spiral resonator,” J. Appl. Phys. 115, 064910 (2014).

[4]	Schmidt, V.V.: The Physics of Superconductors, 1st edn. Springer, Berlin (1997).

[5]	A. Kamlapure et al., "Measurement of magnetic penetration depth and superconducting energy gap in very thin epitaxial NbN films", Appl. Phys. Lett., vol. 96 (2010).

[6]	Mattis, D. C. & Bardeen, J. Theory of the anomalous skin effect in normal and superconducting metals. Phys. Rev. 111, 412–417 (1958).

[7]	 B. H. Eom, P. K. Day, H. G. LeDuc, and J. Zmuidzinas, A wideband, low-noise superconducting amplifier with high dynamic range, Nat. Phys. 8, 623 (2012).