Оптимизация оптических характеристик многослойного покрытия 
с тонкими пленками теллурида германия

Притоцкий Е.М., Панков М.А.

Научный сотрудник,

Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН –

филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

лаборатория нейроморфных оптических систем, Шатура, Россия

E–mail: pritotsky@bk.ru

Одна из задач нейроморфных вычислительных систем ускорить обучение нейронных сетей для распознавания изображений [1]. Существующие искусственные нейронные сети реализуются на элементах (синапсах) с изменяемым коэффициентом проводимости [2]. Важной фундаментальной и технологической проблемой является объединение функций вычисления и хранения информации в одном элементе. Цифровые системы, реализованные на синапсах, передают сигнал от одного нейрона к другому при высокой проводимости и не передают при низкой [3]. Синапсы могут иметь промежуточные значения (вес), тогда они обладают аналоговыми характеристиками, что позволяет синапсам изменять силу связей между нейронами, как в человеческом мозге в результате непрерывных изменений и опыта, которые являются основой обучения и запоминания [4]. Существующие технологии реализуют синапсы на изменении электрической проводимости в транзисторах и мемристорах [5,6], однако критерии энергоэффективности и быстродействия диктуют необходимость проведения исследований оптических элементов и систем.

Оптика уже давно признана многообещающей основой для матричного умножения [7] и межинтерфейсных соединений [8]. Оптические подходы к нейронным сетям были впервые предложены несколько десятилетий назад [9], но современные требования к вычислениям возрастают с каждым годом. Новые запросы и текущий высокий уровень поддерживающих технологий смещают внимание исследователей и разработчиков в пользу оптических (фотонных) нейронных сетей. Оптические синапсы передают информацию с помощью излучения, которое распространяется по волноводу, при этом модуляцию оптического сигнала проводят посредством изменения оптических характеристик используемых материалов, в том числе и лазерным индуцированием [10].

Исследованы энергетические характеристики отражения, пропускания и поглощения лазерно-индуцированной тонкой пленки теллурида германия в многослойном покрытии и проведена оптимизация параметров многослойного покрытия с двухуровневым коэффициентом пропускания. Исходными данными являлись оптические свойства тонких пленок теллурида германия в аморфном и кристаллическом состояниях [11].

Рисунок 1 – Рассчитанные энергетические характеристики многослойного покрытия 
с аморфной пленкой теллурида германия

Рисунок 2 – Рассчитанные энергетические характеристики многослойного покрытия 
с кристаллической пленкой теллурида германия

Отражение на границах тонких пленок возможно минимизировать использованием межслойных просветляющих покрытий, а достижение заданных уровней пропускания обеспечить за счет контролируемого поглощения и определения значений толщин тонких пленок в расчетной модели с учетом эмпирически измеренных оптических свойств фазоизменяемого теллурида германия при лазерно-индуцированном воздействии с интерполяцией полученных данных на оптические характеристики многослойного покрытия.

Литература

- LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. Deep learning. Nature 521, 436–444 (2015).

- Zhang, W., Mazzarello, R., Wuttig, M. & Ma, E. Designing crystallization in phase-change materials for universal memory and neuro-inspired computing. Nat. Rev. Mater. 4, 150–168 (2019).

- G. Bruns, P. Merkelbach, C. Schlockermann, M. Salinga, M. Wuttig, T. D. Happ, J. B. Philipp, and M. Kund. Nanosecond switching in GeTe phase change memory cells // Appl. Phys. Lett. 95, 043108 (2009).

- Haensch, W., Gokmen, T. & Puri, R. The next generation of deep learning hardware: analog computing. P. IEEE 107, 108–122 (2019).

- Jo, S. H. et al. Nanoscale Memristor Device as Synapse in Neuromorphic Systems. Nano Lett. 10, 1297–1301 (2010).

- Wang, Z. Q. et al. Synaptic Learning and memory functions achieved using oxygen ion migration/diffusion in an amorphous InGaZnO memristor. Adv. Funct. Mater. 22, 2759–2765 (2012).

- Goodman, J. W., Dias, A. R. & Woody, L. M. Fully parallel, high-speed incoherent optical method for performing discrete Fourier transforms. Opt. Lett. 2, 1–3 (1978).

- Miller, D. A. B. Rationale and challenges for optical interconnects to electronic chips. Proc. IEEE 88, 728–749 (2000).

- Psaltis, D. & Farhat, N. Optical information processing based on an associative-memory model of neural nets with thresholding and feedback. Opt. Lett. 10, 98–100 (1985).

- Gholipour, B., Bastock, P., Craig, C., Khan, K., Hewak, D. and Soci, C. (2015), Amorphous Metal‐Sulphide Microfibers Enable Photonic Synapses for Brain‐Like Computing. Advanced Optical Materials, 3: 635-641.

- Wuttig, M., Bhaskaran, H. & Taubner, T. Phase-change materials for non-volatile photonic applications. Nature Photon 11, 465–476 (2017).