Влияние ионного флюенса при имплантации ионов Ar+ на спектр фотолюминесценции пористого кремния

Кононина А.В.1, Евсеев А.В.1, 2, Спивак Ю.М.3, Балакшин Ю.В.2, Шемухин А.А.2

Аспирантка, 4 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

2Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына,

Москва, Россия

3 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ”ЛЭТИ“ им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

E–mail: anastasiia.kozhemyako@mail.ru

Пористый кремний является перспективным материалом для производства оптических биосенсоров, светодиодов, солнечных батарей [1]. Несмотря на большое число исследований, нет единого мнения по поводу природы фотолюминесценции (ФЛ) пористого кремния. Чаще всего в качестве причины ФЛ называют квантовое ограничение, возникающее из-за присутствия в структуре p-Si нанокристаллитов, а положение полосы ФЛ определяется их средним размером [2], либо ФЛ p-Si объясняют люминесценцией дефектов на границе раздела Si/SiOx и присутствием различных водородных и кислородных соединений [3]. Однако, также существует большое количество исследований показывающих, что рассматриваемое явление определяется более, чем одним механизмом и разные пики ФЛ имеют разную природу [4]. Кроме того, один механизм может приводить к появлению нескольких пиков в спектре или же один пик - определяться совокупностью механизмов.

Одним из активно используемых методов модификации материалов является метод ионной имплантации. Он позволяет вносить примеси и создавать радиационные дефектов с высокой точностью и повторяемостью [5].  Изменяя параметры облучения можно создавать примесные или дефектные слои на заданной глубине и с необходимыми концентрациями. Данный метод широко используется для управления ФЛ пористого кремния.

В работе плёнки макропористого кремния облучались ионами аргона Ar+ с энергий 100 кэВ и флюенсами от 3·1012 до 1014 см-2. Используемый макропористый кремний имеет толщину стенок примерно 200 нм, что позволяет исключить влияние на ФЛ квантово-размерных эффектов, таких как квантовое ограничение. Аргон – это благородный газ, не образующий связей с кремнием или с его оксидом, при облучении ионами аргона создаются только ионно-индуцированные дефекты (например, пары Френкеля) и не образуются химические соединения, которые могу давать вклад в люминесценцию всей структуры. Таким образом, исключается влияние на фотолюминесценцию пористого кремния нанокристаллитов кремния и посторонних примесей. При увеличении ионного флюенса растёт концентрация ионно-индуцированных дефектов в модифицируемом слое. Сравнение спектров ФЛ пористого кремния до и после облучения позволит определить влияние ионно-индуцированных дефектов, их концентрации и положения, на фотолюминесценцию пористого кремния.

В работе показано, что спектр фотолюминесценции пористого кремния состоит из двух компонент. Фотолюминесценция с максимумом на длине волны 550 нм может быть вызвана ионно-индуцированными дефектами. Фотолюминесценция с максимумом на длине волны около 630 нм может объясняться присутствием на развитой поверхности пористого кремния кислородных соединений, являющихся люминесцентными центрами. При концентрации дефектов 1.2·1018 см-3 происходит сильное разупорядочение структуры, при котором происходит активное окисление, что препятствует образованию значительного числа люминесцирующих дефектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-32-90174.

Литература

- Yogesh Kumar, Manuel Herrera, Fouran Singh, K. Upendra Kumar, Shiv Kumar, D. Kanjilal, S.F.Olive-Méndez, V. Agarwal, White and UV emission from swift ion irradiation modified zincиoxide-porous silicon nanocomposite throughиcathodoluminescence spectroscopy, Physics Procedia 29 (2012) 12 – 17

- L. T. Canham, Silicon quantum wire array fabrication by electrochemical and chemical dissolution of wafers, Appl. Phys. Lett. 57, (1990) 1046

- Controlling surface states and photoluminescence of porous silicon by low-energy-ion irradiation, X.W. Du, Y. Jin, N.Q. Zhao, Y.S. Fu, S.A. Kulinich, Applied Surface Science 254 (2008) 2479–2482

- Photoluminescence study of porous p-type silicon: Identification of radiative transitions; Cristian F. Ramirez-Gutierrez, Andrés Medina-Herrera, Liliana Tirado-Mejía, Luis F. Zubieta-Otero, Orlando Auciello, Mario E. Rodriguez-GarciaJournal of Luminescence 201 (2018) 11–17

- Balakshin Yu V., Kozhemiako A.V., Evseev A.P. et al., Moscow University Physics Bulletin. 75. N 3. (2020)P. 218-224