Быстрая и дешёвая микромасочная литография в виде приставки для микроскопа Галиуллин А.А.,1 Пугачёв М.В.2, Дулебо А.И. 2, Кунцевич А.Ю.3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

факультет физики, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: 1233550v@mail.ru

В данной работе мы показываем, как можно превратить оптический микроскоп в масочный литограф при помощи дешёвой и простой приставки. Предлагаемая технология микромасочной литографии не требует покупки дорогостоящего оборудования. Как и ранее созданная установка для производства Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур [1], отличается своей компактностью, позволяющей просто интегрировать её в инертную атмосферу. Изготавливая хром-стеклянные контактные маски при помощи лучевого литографа, с помощью этой установки можно производить литографию любой формы с микронным разрешением.

Для большинства слоящихся кристаллов (WSe2, MoS2, FeSe, чёрный фосфор и другие [2]) образцы атомной толщины получаются латеральным размером от 1 до 100 микрон, что позволяет использовать оптическую литографию при изготовлении микроструктур. Поскольку почти все эти материалы деградируют на воздухе, работу с ними желательно проводить в инертной атмосфере.

Существуют два вида литографии: лучевая и масочная.

Лучевая литография требует предварительных действий: изготовление системы меток на подложке, создание макета литографии, его совмещение с образцом и только потом засветка. Также процесс её интеграции в инертную атмосферу сложен и дорогостоящ [3]

Традиционная контактная масочная литография удобна в производстве множества идентичных образцов. Но для её использования нужно устройство совмещения-экспонирования (УСЭ). Как правило УСЭ рассчитаны на подложки диаметром 3''-6'', поэтому требуют большую механическую точность совмещения с системой меток и равномерную засветку по всей площади шаблона, что делает их дорогими и габаритными.

Для одиночных образцов размером нескольких сотен микрон можно использовать маски и подложки меньшего размера, уменьшая и удешевляя УСЭ.

На рис. 1 показана принципиальная схема и фотография нашей установки.

В ней 405нм светодиод располагается на турели оптического микроскопа в отверстии для объектива. XYZR-столик располагается на держателе нижнего осветителя.

Система оптического совмещения маски и образца из микроскопа и XYZR-столика совместно с засвечиванием фоторезиста диодом позволяет значительно выиграть время при литографии. Совмещение маски с образцом требует несколько минут, а засветка всего образца УФ-диодом занимает 5-10с в зависимости от резиста. Если использовать готовую маску, то весь процесс литографии занимает менее 10 минут. Данную установку можно легко интегрировать в перчаточный бокс, её размер определяется размерами используемого для её изготовления микроскопа.

Литература

1. Martanov S.G. et al, Making van der Waals Heterostructures Assembly Accessible to Everyone. Nanomaterials, 10, 2305 (2020)

2. Novoselov K.S. et al, Two-dimensional atomic crystals. PNAS 102, 10451-10453 (2005).

3. Gray M.J. et al, A Cleanroom in a Glovebox, Review of Scientific Instruments 91, 073909 (2020)

# Text boxes

Рисунок 1. Схематический вид установки по засветке и совмещению образца с маской