Лазерная фрагментация кремниевых микрочастиц в жидкостях

Нестеров В. Ю., Колчин А. В., Шулейко Д. В.

Студент, аспирант, ведущий инженер

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет

E-mail: n.slawa2011@yandex.ru

Оптические и электрофизические свойства кремния можно изменить посредством формирования на его основе наноструктур – пространственно разделенных кремниевых участков с минимальными размерами в несколько нанометров [1]. Помимо широкого использования данных наноструктур в приложениях электроники известны также возможности применения суспензий кремниевых наночастиц (КНЧ) для решения диагностических и терапевтических задач в биомедицине ввиду низкого уровня токсичности, высокой биосовместимости и способности к биодеградации данного материала [2]. Например, недавно была проведена оценка эффективности использования КНЧ в качестве агентов для гипертермии опухолей с применением лазерного излучения с длинами волн 633 и 800 нм [3].

В настоящей работе для изготовления наночастиц была применена технология лазерной фрагментации предварительно механически размолотого кремния в виде кремниевых микрочастиц (КМЧ) размером 1-6 мкм, находящихся в различных начальных концентрациях в виде взвеси в кювете с водой или этанолом, облучаемой лазерными импульсами различное время. Облучение осуществлялось с помощью пикосекундного YAG:Nd лазера (длина волны – 1064 нм, длительность и энергия импульса – 34 пс и 1мДж соответственно, частота повторения импульсов – 10 Гц). На основании комплексного исследования с использованием методик растровой электронной (РЭМ) и атомной-силовой микроскопии (АСМ), спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) и динамического рассеяния света (ДРС) были получены данные о размерах, степени кристалличности и стабильности изготовленных КНЧ, а также найдены и изучены взаимосвязи между структурными свойствами наночастиц и режимами их формирования.

Метод лазерной фрагментации взвесей КМЧ в дистиллированной воде и этаноле позволяет формировать КНЧ, которые имеют гладкую, близкую к сферической форму без каких-либо заметных поверхностных шероховатостей, со средними размерами 110 – 340 нм (табл. 1), оценёнными методами РЭМ (см. рис. 1а) и ДРС. Типичное распределение КНЧ по размерам представлено на рисунке 1б.

Рисунок 1.(а) РЭМ-изображение, (б) гистограмма распределения по размерам КНЧ и (в) спектр КРС КНЧ, сформированных методом лазерной фрагментации взвесей КМЧ в воде с концентрацией 5.0 мг/мл в течение 40 минут.

Полученные данные по структурным свойствам КНЧ, сформированных методом лазерной фрагментации КМЧ в воде и этаноле, показали явные зависимости их размеров (табл. 1) от следующих факторов:

- используемых буферных жидкостей (воды и этанола), в которых происходит формирование и агломерация в наночастицы продуктов фрагментации;

- начальной концентрации КМЧ в жидкости – с уменьшением ее значения уменьшается экстинкция падающего лазерного излучения, увеличивается эффективность фрагментации и, следовательно, уменьшается размер формируемых КНЧ;

- времени экспозиции (числа лазерных импульсов) – чем дольше происходит фрагментация, тем меньше размер формируемых наночастиц.

Таблица 1. Параметры изготовления КНЧ методом лазерной фрагментации взвесей КМЧ в жидкостях, средние размеры КНЧ и дзета-потенциалы по данным ДРС.

Несмотря на то, что средние размеры КНЧ, сформированных методом лазерной фрагментации взвесей микропорошков кремния в воде и этаноле, превышают 100 нм и в ряде случаев при последующем проведении экспериментов могут возникнуть сложности с введением таких частиц в реальные биоткани и их фантомы, следует отметить выявленные в ходе реализации проекта важные достоинства примененного метода:

- наночастицы обладают практически 100% кристалличностью по данным спектроскопии КРС (рис. 1в), то есть полученные КНЧ по сути являются кремниевыми нанокристаллами, которые представляют потенциальный интерес для дальнейшего использования в качестве флуоресцентных маркеров для визуализации биологических объектов;

- устойчивость к агломерации фрагментированных КНЧ, когда в ряде случаев значение по модулю дзета-потенциала превышает 30 Мв (табл. 1), что говорит о высоком показателе стабильности изготовленных наночастиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-12-00192).

[1] П. К. Кашкаров. Необыкновенные свойства пористого кремния // Соросовский образовательный журнал. 2001. № 1.С. 102 – 106.

[2] О. И. Ксенофонтова, А. В. Васин, В. В. Егоров и др. Пористый кремний и его применение в биологии и медицине // Журнал технической физики. 2014. Т. 84, № 1, с. 67-68.

[3] О. И. Соколовская, С. В. Заботнов, Л. А. Головань и др. Перспективы применения кремниевых наночастиц, полученных методом лазерной абляции, для гипертермии злокачественных опухолей // Квантовая электроника. 2020. том 51, № 1, с. 64-72.