Моделирование влияния времени обработки и угла ионной очистки на шероховатость поверхности

Егорова С.И.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Машиностроительные технологии, Кафедра электронных технологий в машиностроении, Москва, Россия

E–mail: egorovasvetlana_1290@mail.ru

Исследование изменения поверхности при ионной очистке необходимо для обеспечения более качественного дальнейшего наносимого покрытия [1, 2]. При уменьшении шероховатости металлических, проводящих поверхностей вероятность диэлектрического пробоя (после формирования диэлектрических слоев) уменьшается из-за сглаживания пиков поверхности.

Основной целью проведения эксперимента является разработка математической модели, адекватно описывающей характер влияния времени процесса и угла ионной обработки на шероховатость образца. На профилометре измеряли выходной параметр, Y – шероховатость Ra. Входными факторами были выбраны: X1 – время проведения процесса (120 до 480 секунд); X2 – угол (0 и 90 градусов) между потоком ионов и образцом.

В результате обработки экспериментальных данных построена математическая модель: Y=0,26+0,06X1+0,09Х2+0,01Х1Х2. Наблюдается как влияние входных параметров по отдельности, так и их взаимное влияние, что может свидетельствовать о квадратичной зависимости для рассматриваемой модели.

Шероховатость минимальна при угле 0 градусов, так как большинство ионов не проникают вглубь материала, а происходит распыление неровностей. При угле 90 градусов большинство ионов проникают между вершинами и создают дополнительные дефекты поверхности, благодаря чему поверхность становится более развитой (рисунок).

Схемы ионной очистки а) α=0 град; б) α=90 град

Следует отметить, что при длительном воздействии большая часть энергии ионов идет на разогрев поверхности, а не на распыление неровностей, поэтому большое время обработки плохо влияет на качество поверхности. Рекомендуется провести обработку поверхности под углами, отличными от 0 и 90 градусов. Для этого планируется модернизация технологической оснастки и повторение эксперимента при новых граничных условиях.

Литература

- Егорова С.И., Купцов А.Д. Источник ионов: применение, тестирование, моделирование // Сб. трудов 13-й всероссийской конференции молодых ученых и специалистов (с международным участием) "Будущее машиностроения России". М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2020.

- Лучкин А. Г., Лучкин Г. С. Очистка поверхности подложек для нанесения покрытий вакуумно-плазменными методами //Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. №. 15.