Экваториальный эффект Керра в многослойных наноструктурах [(CoFeB)60C40/SiO2]200 и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46.

Буйлов Н.С.1, Ганьшина Е.А.2, Гаршин В.В.2

Заведующий лабораторией общефизического практикума1

1Воронежский государственный университет, физический ф-т, Воронеж, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nik-bujlov@yandex.ru

Многослойные наноструктуры (МНС) [(CoFeB)60C40/SiO2]200 и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 с одинаковым элементным составом, но инверсным расположением неметаллических фаз С и SiO2 в композитных слоях или прослойках получены методом ионно-лучевого распыления.

Спектральные и полевые зависимости экваториального эффекта Керра были измерены при помощи автоматизированного МО-спектрометра в диапазоне энергий квантов падающего света Е от 0.5 до 4 эВ. Амплитуда приложенного переменного магнитного поля достигала 3 кЭ. Для регистрации сигнала был применен динамический метод, позволяющий измерять относительное изменение интенсивности света вплоть до 10–5. Ошибка измерений при этом не превышала 5 %. Измерения проводились при комнатной температуре.

Рис. 1. Спектральные зависимости ЭЭК аморфных МНС с разными толщинами образцов: [(CoFeB)60C40/SiO2]200 (№1, №2 и №3), слева и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 (№2, №3 и №4) справа, и аморфного сплава CoFeB. TKE- Transverse Kerr Effect.

Рис. 2. Полевые зависимости ЭЭК аморфных МНС с разными толщинами образцов: [(CoFeB)60C40/SiO2]200 (№1, №2 и №3), слева и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 (№2, №3 и №4) справа. TKE- Transverse Kerr Effect.

Таблица 1. Номинальные и экспериментальные толщины бислоев (металлокомпозитный слой +прослойка) образцов МНС двух типов (нм)

|  | [(CoFeB)60C40/SiO2]200 | [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 |
| --- | --- | --- |
| Номера образцов | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Металлокомпозитный слой | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 6.5 |
| Прослойка | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| Номинальная толщина бислоя | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.1 | 7.8 | 8.1 |
| Толщина бислоя по данным рефлектометрии | 5.44 | 6.44 | 6.57 | 7.35 | 8.15 | 8.43 |

Представленные на рис. 1 спектральные зависимости двух МНС [(CoFeB)60C40/SiO2]200 и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 показывают, что ЭЭК в них принципиально отличается по знаку. При этом максимальные абсолютные значения ЭЭК во всех образцах примерно в 2.5 раза меньше, чем в пленке исходного аморфного сплава Co40Fe40B20, которому соответствует верхняя кривая рис. 1. Следует отметить, что общий вид и знаки спектральных зависимостей ЭЭК в обеих МНС соответствуют спектральным кривым ЭЭК от пленочных композитов тех же составов (CoFeB)х(SiO2)1–х и (CoFeB)хC1–х [1], полученных на той же установке, что и исследуемые МНС.

Тот факт, что МНС и композиты, составляющие композитные слои МНС, имеют подобные по общему виду спектральные зависимости, позволяет сделать вывод, что в обеих МНС МО-отклик и магнитный порядок определяются фазовым составом и электронным строением композитных слоев.

Поскольку величина ЭЭК пропорциональна намагниченности образца, то на основе анализа зависимости ЭЭК от величины приложенного магнитного поля можно судить о том, какой магнитный порядок реализуется в образце.

На рис. 2 представлены полевые зависимости ЭЭК от величины напряженности приложенного магнитного поля для образцов МНС двух типов с различными толщинами бислоев, металлокомпозитных слоев и прослоек, приведенными в табл. 1.

Сравнение результатов для образцов МНС двух типов на рис. 2 показывает, что вид полевых зависимостей ЭЭК в образцах МНС [(CoFeB)60C40/SiO2]200 обладает чертами, характерными для ферромагнетиков. Резкое возрастание намагниченности всех исследуемых образцов (1, 2, 3) до намагниченности насыщения свидетельствует о том, что образцы данной МНС являются магнитомягкими материалами с коэрцитивной силой, не превышающей нескольких эрстэд. В образцах (1, 2, 3) наблюдается небольшое различие в величине эффекта. Эти различия соотносятся с толщиной образцов закономерным образом, эффект растет с увеличением толщины композитного слоя, т. е. с ростом объема ферромагнитной фазы.

В образцах МНС [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 с SiO2 в металлокомпозитных слоях и нарушенными интерфейсами на рис. 2 отчетливо видно, что зависимость ЭЭК от величины поля носит линейный характер, свойственный материалам с суперпарамагнитным характером намагниченности. Такой магнитный порядок является характерным для наноструктур в доперколяционном состоянии с низким содержанием ферромагнитной фазы и малыми размерами магнитных частиц, каковыми и являются образцы данной МНС, содержащие в композитных слоях наряду с металлическими кластерами малых размеров металло-оксидные и окси-боридные кластеры переходных металлов. Уменьшение угла наклона линейных зависимостей ЭЭК(Н) (рис. 2) с увеличением толщины образцов 2, 3, 4 МНС [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 связано, вероятнее всего, с изменением морфологии (формы и размеров) и плотности магнитных гранул в общей структуре МНС.

Литература

[1]	Gan'shina E., Garshin V., Perova N. et al. / Magneto-Optical Properties of Nanocomposites Ferromagnetic-Carbon // JMMM. 2019. V470. p. 135-138