Исследование фазовых превращений в железо-никелевых наночастицах при изохронных термических отжигах

Фадеев Максим Сергеевич1

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: superxerox@yandex.ru

Козловский Артем Леонидович2

Доктор философии

2Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

E-mail: artem88sddt@mail.ru

В последнее время повышенный интерес вызывают синтез и исследование искусственно созданных наноразмерных металлосодержащих структур, включающих в себя элементы подгруппы железа: Fe, Ni, Co [1-4]. Это обусловлено высоким потенциалом и широким диапазоном применения данных наноструктур в науке и технике, особенно в биомедицине, микроэлектронике и энергетике.

В настоящей работе приводятся результаты исследования железо-никелевых наночастиц, подвергнутых изохронным термическим отжигам, методами сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного анализа, картрирования, рентгеновской дифрактометрии и мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe, а также проведены результаты ресурсных зарядно-разрядных испытаний. Синтез исследованных железо-никелевых наночастиц осуществлялся методом химического осаждения из перенасыщенного раствора солей FeSO4·7H2O и NiSO4·7H2O с последующим термическим отжигом в течение 5 часов в кислородосодержащей среде при температуре tann из интервала от 200 до 800°C с шагом 200°C.

По результатам сканирующей электронной микроскопии установлено, что размеры исходных наночастиц при tann = 25○C не превышают 17-20 нм, а с увеличением температуры отжига средний размер частиц монотонно увеличивается до ~70-80 нм при tann = 800○C, что обусловлено слипанием мелких наночастиц друг с другом с последующим укрупнением наночастиц. При этом частицы имеют сферическую форму.

С помощью энергодисперсионного анализа и картирования определено, что исходные наночастицы представляют собой однородно и равномерно распределенную структуру из трех элементов Fe, Ni и O в соотношении 40.5:30.7:28.8 ат. % соответственно, а увеличение температуры отжига приводит к увеличению атомного содержания кислорода. Это может быть обусловлено окислением наночастиц в процессе отжигов.

Методом рентгенофазового анализа установлено, что в структуре исходных наночастиц присутствуют две фазы, характерные для оксида Fe-Ni-O со структурой шпинели (пространственная группа Fd-3m (227)) и Fe-Ni сплава с гранецентрированной кубической решеткой (пространственная группа Pm-3m (221)) с межплоскостными расстояниями, полученными для основных рефлексов обеих фаз, 2.427 Å и 2.036 Å соответственно, причем соотношение фаз Fe-Ni:Fe-Ni-O в частицах составляет 83:17%. Общий вид дифрактограммы исходных наночастиц соответствует поликристаллическим наноразмерным структурам с большим количеством дефектных областей и искажениями кристаллической структуры. С повышением температуры отжига наблюдается окисление Fe-Ni сплава и формирование Fe-Ni-O шпинели. При этом увеличивается ее степень кристалличности и атомного упорядочения, которое обусловлено уменьшением искажений и деформаций кристаллической решетки. Значения параметра элементарной ячейки Fe-Ni сплава с гранецентрированной кубической структурой лежат в диапазоне 3.54 – 3.60 Å, а значения параметра элементарной ячейки для оксида Fe-Ni-O со шпинельной структурой при увеличении температуры отжига от 25○C до 800oС уменьшаются с 8.39 Å до 8.35 Å. Кислородный параметр шпинельной структуры оксида Fe-Ni-O равен u ~ 0.245 и практически не зависит от температуры отжига.

Сверхтонкие взаимодействия в железо-никелевых наночастицах исследовались с помощью метода мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe. Все мессбауэровские спектры были сняты при комнатной температуре и обработаны с помощью двух распределений сверхтонких параметров с разным диапазоном значений сверхтонких магнитных полей: 350 – 550 кЭ, соответствующих оксиду Fe-Ni-O, и 220 – 350 кЭ, соответствующих Fe-Ni сплаву, а также двух квадрупольных дублетов и синглета, соответствующих наночастицам, находящимся в суперпарамагнитном состоянии. При этом дублет с бóльшим значением сдвига мессбауэровской линии (~0.41 мм/с) соответствует атомам железа в октаэдрическом, а с меньшим (~0.26 мм/с) – в тетраэдрическом кислородном окружении в оксиде Fe-Ni-O. Синглет со сдвигом, близким к нулю (~0.04 мм/с) соответствует атомам железа в наночастицах Fe-Ni сплава. С помощью мессбауэровской спектроскопии в Fe-Ni сплаве обнаружена не только гранецентрированная фаза, но и некоторое количество объёмно-центрированной фазы с максимумами распределения сверхтонкого магнитного поля в областях ~ 280 кЭ и ~ 330 кЭ соответственно. Значения относительного содержания оксида Fe-Ni-O и Fe-Ni сплава согласуются с данными, полученными методом рентгеновской дифрактометрии.

Согласно результатам ресурсных зарядно-разрядных испытаний железо-никелевых наночастиц после изохронных отжигах наблюдается увеличение времени эксплуатации и устойчивости к деградации в процессе циклирования. Для исходных наночастиц ресурсное время жизни составляет ~ 300 циклов разряда/заряда, а при tann = 800○C – ~ 500 циклов, что делает применение железо-никелевых наночастиц перспективным в области создания новых литий-ионных батарей в качестве анодного материала [5].

1.  Yermakov A.Ye., Uimin M.A., Byzov I.V., Konev A.S., Novikov S.I., Minin A.S., Gaviko V.S., Murzakaev A.M., Maikov V.V.. "Structure and magnetic properties of carbon encapsulated FeCo@ C and FeNi@ C nanoparticles." Materials Letters 254 (2019): 202-205.

2.  Kurichenko V.L., Karpenkov D.Yu., Karpenkov A.Yu., Lyakhova M.B., Khovaylo V.V. "Synthesis of FeNi tetrataenite phase by means of chemical precipitation." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 470 (2019): 33-37.

3. Muratov D.G., Kozhitov L.V., Korovushkin V.V., Korovin E.Yu., Popkova A.V., Novotortsev V.M. "Synthesis, Structure and Electromagnetic Properties of Nanocomposites with Three-component FeCoNi Nanoparticles." Russian Physics Journal 61.10 (2019): 1788-1797.

4. Dong Xiang, Xiangjie Bo, Xiaohui Gao, Chunmei Zhang, Cheng Du, Fuqin Zheng, Zhihua Zhuang, Ping Li, Liande Zhu, Wei Chen. "Novel one-step synthesis of core@shell iron–nickel alloy nanoparticles coated by carbon layers for efficient oxygen evolution reaction electrocatalysis." Journal of Power Sources 438 (2019): 226988.

5. Rusakov V.S., Kadyrzhanov K.K., Kozlovskiy A.L., Fadeev M.S., Zdorovets M.V. Phase transformations as a result of thermal annealing of nanocomposite Fe-Ni / Fe-Ni-O particles // // Ceramics International. Volume 46. Issue 2. 2020. Pages 1586-1595.