AB INITIO РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ Sr4Al14O25

З. Умар1*, Ш. Азизова2, И. Максудджон2, М. Субхони1,3, Т. Ямамото3,4,5

1 Центр инновационного развития науки и новых технологий, Академии наук Республики Таджикистан, Душанбе, 734025, Таджикистан

2Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, 734003, Таджикистан

3Мемориальный научно-исследовательский институт материаловедения и технологии Кагаями, Университет Васэда, Токио, 169-0051, Япония

4Факультет науки и техники, Университет Васэда, Токио, 169-8555, Япония

5Институт конденсированных сред, Университет Васэда, Токио, 169-8555, Япония

*E-mail: zafari_umar@mail.ru

Кристаллическая структура оксида алюмината стронций Sr4Al14O25, является орторомбическим с пространственной группой Pmma, (номер пространственной группой 51), параметр решетки которой равен a=24.745 (Å), b =8.474 (Å) и c=4.881 (Å). Элементарная ячейка Sr4Al14O25 состоит из двух формульных единиц -86 атомов.  Квантово-механический расчет электронной структуры Sr4Al14O25 выполнено методом (линеаризованных) присоединенных плоских волн LAPW с помощью программного пакета WIEN2k.  Значение радиусы МТ-сфер для Sr, Al и O атомов составлялеть 2.33, 1.64 и 1.64 a0, (a0-радиус Бора) соответственно, и RmtKmax=6, где Rmt наименшая атомная МТ-сфера в элементарной ячейке. На рис.1 приведены результаты квантово-механического расчета плотность электронного состояния Sr4Al14O25 в рамках GGA и mBJ методов. Квантово-механический расчет ширина запрещенной зоны в рамках GGA расчетов равны -4.5 эВ. Ширина запрещенной зоны в рамках mBJ -6.54 эВ, который хорошо согласуется с экспериментальным значением (6.35 эВ).

Рисунок 1 - Общая плотность электронных состояний Sr4Al14O25 в рамках

GGA-PBE и mBJ методов

Литература

- Mingying Peng. Site Occupancy Preference, Enhancement Mechanism, and Thermal Resistance of Mn4+ Red Luminescence in Sr4Al14O25:Mn4+ for Warm WLEDs / Mingying Peng, Xuewen Yin, Peter A. Tanner, M. G. Brik and Pengfei Li // Chem. Mater. 2015, 27, 2938−2945