Получение нанопроволок из кобальта и их магнитные свойства

Панов Д.В.

аспирант

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Департамент электронной инженерии

Московскй институт электроники и математики

dvpanov94@gmail.com

Аннотация

Работа посвящена получению наноразмерных магнитных материалов. Методом матричного синтеза были получены нанопроволоки из кобальта. Показано, что изменяя условия электроосаждения можно получать материал как гексагональной, так и кубической структуры. Для обоих типов образцов проведен рентгеноструктурный анализ и изучены их магнитные свойства.

Введение

В настоящий момент одни из самых перспективных областей науки связаны с разработкой и развитием наноматериалов. Существует и активно развивается большое количество методов получения различных наноструктур. Одним из методов получения наноматериалов является матричный синтез, о котором и пойдет речь в данной работе.

Известно, что кобальт может иметь как кубическую, так гексагональную структуру. Последняя имеет более низкую симметрию и в силу этого обладает значительно более высокой магнито-кристаллической анизотропией. Для многих задач получение именно гексагональной структуры является желательным.

Получение НП с заданными характеристиками и было целью настоящей работы.

Эксперимент и результаты

Была выбрана пористая пленка из ПЭТФ (полиэтилентерефталат) толщиной 10 мкм, с диаметром пор 100 нм (ОИЯИ, г. Дубна). проводилась металлизация поверхности матриц для создания электропроводящего слоя на одной из сторон пленки. Этот процесс проводился методом термического распыления серебра на приборе ВУП-4. [1]

В дальнейшем проводилось электролитическое осаждение кобальта в поры в потенциостатическом режиме при потенциалах 0,6 В; 0,9 В; 1,2 В. [2,3].

Для электрохимического осаждения использовался электролит следующего состава: CoSO4*5H2O - 300 г/л; H3BO3 - 30 г/л. Показатель pH регулировался добавлением NH4OH.

Полученные массивы НП отделялись от ростовой матрицы и изучались методом электронной микроскопии с элементным анализом. СЭМ изображения полученных образцов приведены на рис. 1.

а			б

в			г

Рис. 1. Микрофотографии кобальтовых нанопроволок.

На Рис. 1 представлено два различных образца. а и б получены при pH = 3, в и г получены при pH = 5. Элементный анализ продемонстрировал наличие кобальта в составе проволок а также серебра – в слое напыления.

Проведен рентгеноструктурный анализ полученных образцов –результаты для роста при различных рН представлены на рис. 2.

Рис. 2. Рентгеновский спектр кобальтовых нанопроволок, полученных при различных pH (3 и 5).

Анализ рентгенограмм показывает, что увеличение pH раствора приводит к изменению кристаллической решетки -к постепенному переходу от кубической к гексагональной кристаллической решетке.

Также показано, что напряжение роста также влияет на структуру получаемых нанопроволок. При потенциале 0,9 В формируется ГПУ-структура, а при потенциалах 0,6 В и 1,2 В преобладает ГЦК-структура (все эксперименты проводились при pH = 5).

Заключение

В ходе работе были получены образцы гексагональной, кубической структур и их смеси.

Проведены исследования образцов методами растровой электронной микроскопии и рентгеноструктурный анализ.

Выявлено, что напряжение роста и изменение pH раствора влияет на структуру получаемых нанопроволок, а именно - увеличение pH раствора приводит к постепенному переходу от кубической к гексагональной кристаллической решетке.

Благодарности

Работа проводилась на базе ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН, научный руководитель от организации к.ф-м.н. Загорский Д.Л.

Автор выражает благодарность научному руководителю Бондаренко Г.Г. орд. проф. НИУ ВШЭ, д.фм.н.

Список литературы

1. Андриевский Р.А., Рагуля А.В., Наноструктурные материалы. // М.: издательский центр «Академия»,2005. С. 192.

2. Структура и магнитные свойства нанопроволок из маталлов группы железа, полученных методом матричного синтеза; Загорский Д.Л., Фролов К.В., Бедин С.А., Перунов И.В., Чуев М.А., Ломов А.А., Долуденко И.М.// DOI: 10.21883/FTT.2018.11.46642.08NN // Физика твердого тела, Т 60 выпуск 11, 2018, С 2075 – 2087.

3. Изгарышев Н.А., Горбачев С.В. «Курс теоретической электрохимии» (учебник). – М.-Л.: – 1951. – 503 с.