Экспериментальный и теоретический анализ топологии поверхности Ферми ZrB12

Макрушин М.А.1,2, Красиков К.М.1, Азаревич А.Н. 1, Богач А.В. 1,

Шицевалова Н.Ю. 3, Филиппов В.Б. 3, Случанко Н.Е. 1

Студент

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

3Институт проблем материаловедения им. И.М. Францевича НАНУ

969max969@mail.ru

Доклад посвящен изучению сильно коррелированных электронных систем (СКЭС). СКЭС представляются перспективными как для практических применений, так и с точки зрения фундаментальных научных исследований [1,2]. Среди СКЭС наиболее известны высокотемпературные сверхпроводники [3], манганиты с колоссальным магнетосопротивлением [4]. Анализ подобных систем зачастую оказывается затрудненным в силу сложности многочастичной задачи и отсутствия высокой симметрии у элементарной ячейки таких соединений. В то же время, среди различных СКЭС выделяется семейство редкоземельных (РЗ) додекаборидов RB12, в которых электронная и структурная неустойчивости наблюдаются в соединениях со сравнительно простой ГЦК решеткой. Одним из представителей семейства РЗ додекаборидов является сверхпроводник ZrB12 (Tс~6K) (см рис. 1a). Для кристаллов, обладающих ГЦК решеткой известно аналитическое представление для поверхности Ферми (ПФ), которое позволяет связать топологию с параметрами носителей заряда, движущихся по открытым/замкнутым траекториям при приложении внешнего магнитного поля H [5]. В частности, гальваномагнитные эффекты в металлах напрямую зависят от формы ПФ, так как она определяет, будет ли электронная траектория открытой или замкнутой для данного вектора H.

Используя информацию об энергетическом спектре ZrB12, взятую из открытой базы данных “Materials project” [6], в работе выполнена параметризация аналитического выражения для ПФ ГЦК решетки ZrB12 (рис.1b). На основе выполненных расчетов построены различные сечения ПФ, представляющие возможные траектории носителей заряда в магнитном поле. В результате угловые координаты сечения представлены на стереографической проекции с указанием типа траектории. Полученная в работе теоретическая картина сопоставлена с экспериментальными результатами измерения магнетосопротивления (МС).

Удельное сопротивление измерялось на автоматизированной установке для гальваномагнитных исследований, разработанной в ОНТиКТ ИОФ РАН. Использовался стандартный четырехконтактный метод измерения сопротивления на постоянном токе с коммутацией тока через образец. Исследуемый образец на держателе с датчиками температуры и магнитного поля размещался в ампуле в гелиевом криостате. Для исследований использовались магнитные поля напряженностью до 8 Т, создаваемые сверхпроводящим соленоидом. Вращение образца с пошаговой фиксацией его положения во внешнем магнитном поле проводилось вокруг токовых осей J || [11̅0] и J || [100] с шагом Δφ = 1.8о.

Ранее существование открытых траекторий на ПФ в LuB12 исследовалось в [7,8]. На основе данных об открытых и замкнутых траекториях была объяснена анизотропия МС. В случае с ZrB12 анизотропия практически отсутствует (величина эффекта составляет доли процента), несмотря на наличие открытых траекторий на ПФ (см. сравнение угловых зависимостей для LuB12 и ZrB12 на рис 1с). Для ZrB12 при Т=4.2K в полях H ~ 80кЭ выполняется неравенство ωcτ  являющееся условием слабого поля. Здесь ωc - циклотронная частота, τ - среднее время релаксации для носителей заряда. При столь низких длинах свободного пробега носители заряда не успевают пройти достаточно большое расстояние по траекториям ПФ, и, таким образом, характеристики МС не содержат информации о топологии ПФ.

Рис. 1. (a) Сравнение температурных зависимостей удельного сопротивления для ZrB12 и LuB12. На вставке показан сверхпроводящий переход в ZrB12. (b) Смоделированная дырочная поверхность ферми ZrB12 (усеченный октаэдр показывает границы первой ЗБ). (c) Сравнение угловых зависимостей удельного сопротивления ZrB12 и LuB12.

Литература

1. Elbio Dagotto, “Complexity in Strongly Correlated Electronic Systems” Science 309, 257 (2005)

2. B. Keimer, S. A. Kivelson, M. R. Norman, S. Uchida, and J. Zaanen, “From quantum matter to high-temperature superconductivity in copper oxides” Nature (London) 518, 179 (2015)

3. M. Vojta, “Lattice symmetry breaking in cuprate superconductors: stripes, nematics, and superconductivity” Adv. Phys. 58, 699 (2009)

4. A. Moreo, S. Yunoki, and E. Dagotto, “Phase Separation Scenario for Manganese Oxides and Related Materials” Science 283, 2034 (1999)

5. I.M. Lifshitz and V.G. Peschansky, “Galvanomagnetic characteristics of metals with open fermi surfaces” Sov. Phys. JETP 11(1), 137 (1960)

6. A. Jain, S.P. Ong, G. Hautier, W. Chen, W.D. Richards, S. Dacek, S. Cholia, D. Gunter, D. Skinner, G. Ceder, K.A. Persson, “The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation” APL Materials, 2013, 1 (1), 011002

7. К. М. Красиков, А. Н. Азаревич, В. В. Глушков, С. В. Демишев, А. Л. Хорошилов, А. В. Богач, Н. Ю. Шицевалова, В. Б. Филиппов, Н. Е. Случанко, “Нарушение кубической симметрии в редкоземельных додекаборидах с динамическими зарядовыми страйпами” Письма в ЖЭТФ, 112:7 (2020), 451–457

8. N. Sluchanko, A. Azarevich, A. Bogach, S. Demishev, K. Krasikov, V. Voronov, V. Filipov, N. Shitsevalova, and V. Glushkov. “Hall effect and symmetry breaking in the nonmagnetic metal LuB12 with dynamic charge stripes” Phys. Rev. B 103, 035117