Рентгеноструктурное исследование теплового расширения эпитаксиальных пленок

Максимов Глеб Сергеевич

Студент, 4 курс бакалавриата

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Е-mail: neondreamer00@gmail.com

Структурное совершенство пленок во многом определяет конечные свойства разрабатываемых устройств. Многочисленные исследования показали, что физические свойства пленок существенно зависят от метода и параметров их изготовления, типа подложки, толщины пленки. Считается, что основными причинами возникновения напряжений в монокристаллических пленках являются несоответствие параметров решетки пленки и подложки, различие их коэффициентов теплового расширения, возникновение спонтанной деформации при фазовом переходе [1]. Поэтому исследования тепловых свойств пленок как одной из причин появления в них внутренних напряжений по-прежнему остаются актуальной задачей.

В работе исследовалась эпитаксиальная висмутсодержащая феррит-гранатовая пленка, выращенная методом жидкофазной эпитаксии из раствора в расплаве, на подложке из галлий-гадолиниевого граната Gd3Ga5O12 кристаллографической ориентации (111).  Структурные исследования проводились на рентгеновском дифрактометре XRD 7000 Shimadzu. Съемка производилась в Cu K(-излучении с использованием графитового монохроматора в высокотемпературной камере Shimadzu при температурах 20, 100, 200, 300, 400, 500(С. Шаг съемки по углу составил 0,02°. Погрешность определения параметра ячейки в условиях термостатирования образца определялась погрешностью определения положения линии и составляла 0.001 Å. Параметры элементарных ячеек пленки и подложки были рассчитаны по следующей формуле для кристаллов кубической сингонии:

(1)

где   λ – длина волны рентгеновского излучения;

θ –угол Брегга;

h, k, l – индексы интерференции.

Графики зависимости параметров элементарных ячеек пленки и подложки от температуры представлен на рис.1.

Рис.1. Температурные зависимости параметров элементарных ячеек пленки (красные точки) и подложки (черные точки).

Аппроксимируя эти зависимости полиномами второй степени (рис.1), получаем следующую формулу для параметра элементарной ячейки пленки:

(2)

и для элементарной ячейки подложки:

(3)

Дифференцируя уравнения (4) и (5) по температуре, получаем для пленки:

+                                    (4)

и для подложки:

+                            (5)

Коэффициенты теплового расширения пленки и подложки были рассчитаны по формуле:

(6)

Установлено, что характер возрастания параметров кристаллической ячейки пленки и подложки различен, что отражается в разных коэффициентах их теплового расширения:   8.47·10-6, °С-1 и  12.8·10-6, °С-1 для исследованного интервала температур.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н., доценту Максимовой Е.М.

В работе использовался образец феррит-гранатовой пленки, выращенной в Научно-исследовательском центре Функциональных материалов и нанотехнологий Физико-технического института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

- Юзюк Ю.И., Захарченко И.Н., Алёшин В.А., Леонтьев И.Н., Рабкин Л.М., Мухортов В.М., Simon P // Физика твердого тела. 2007. Т.49. Вып.9.