Магнитокалорический эффект в многокомпонентных составах Tb-Dy-Ho-Co-Fe со структурой фаз Лавеса

Курганская А.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kurganskaia.aa17@physics.msu.ru

Соединения редкоземельных элементов (R) с 3d переходными металлами (Т) типа RТ2 важны как с фундаментальной, так и с практической точки зрения [1]. В данной работе мы сообщаем о магнитокалорических свойствах соединений Tbx(Dy0.5Ho0.5)1-xCo0.75Fe0.25 (0.3  x  0.5).
        Получение образцов и их аттестация подробно описаны в работе [2]. Термомагнитный анализ (ТМА) проводился на магнитометре с шаговым двигателем во внешнем слабом магнитном поле 200 Э в диапазоне температур от 4,2 K до 400 К. Прямые измерения адиабатического изменения температуры (МКЭ) ΔTad проводились на экспериментальной установке с шаговым двигателем и источником магнитного поля из системы постоянных магнитов в конфигурационных цилиндрах Гальбаха в полях до 1,85 Тл и в диапазоне температур от 130 до 400 К. Температурные зависимости адиабатического изменения температуры ΔТad для Tbx(Dy0.5Ho0.5)1-xCo1.75Fe0.25 изучались с помощью прямых измерений MКЭ в различных магнитных полях и косвенно, с помощью соотношения Максвелла. 
ΔSM=
       Во всех исследованных сплавах Tbx(Dy0.5Ho0.5)1-xCo1.75Fe0.25 величина наблюдаемого прямо МКЭ (рис.1) практически одинакова и примерно равна 1 К, а пик ΔТad(T)  достаточно широк.

Рис. 1. Температурные зависимости ΔТad  для Tbx(Dy0.5Ho0.5)1-xCo1.75Fe0.25 (х = 0.3 (a); 0.4 (b); 0.5 (c)) в окрестности температуры Кюри при различных изменениях приложенного магнитного поля.

Рис. 2. Температурная зависимость адиабатического изменения температуры ΔТad в Тb0.4Dy0.3Ho0.3Co1.75Fe0.25  при изменении магнитного поля µ0ΔH = 1.85 Tл. Вставка: сравнение температурных зависимостей ΔТad и магнитной части энтропии ΔSM для Tb0.3Dy0.35Ho0.35Co1.75Fe0.25.
       На вставке к рис. 2 сравниваются значения MКЭ в Tb0.3Dy0.35Ho0.35Co1.75Fe0.25, полученные прямыми и косвенными методами. У обеих кривых наблюдается сходное температурное поведение. Также на рис. 2 показано изменение температуры ΔТad в соединении Тb0.4Dy0.3Ho0.3Co1.75Fe0.25 в более широком диапазоне температур (200-400 К) при изменении магнитного поля µ0ΔH = 1.85 Tл. Ниже 340 K величина МКЭ в соединении изменяется почти линейно с температурой и не исчезает до 200 К. Обычно MКЭ материалов при температурах, далеких от температуры упорядочения, близок к нулю. Наблюдаемую интересную особенность можно объяснить тем, что соединения многокомпонентны, то есть имеют несколько магнитных подрешеток, каждая из которых вносит свой вклад в общий МКЭ. Высокие температуры Кюри и постоянные значения MКЭ для различных составов образцов позволяют предположить, что сплав Tbx(Dy0.5Ho0.5)1-xCo1.75Fe0.25 может быть использован в составе различных технических устройств, например, охлаждающих.
       Автор выражает благодарность В.Б. Чжан, И.С. Терёшиной, А.Ю. Карпенкову, Е.А. Терёшиной-Хитровой. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00135).

Литература

[1] K.N.R. Taylor, M.I. Darby. Physics of rare earth solids. (Chapman and Hall: London), 1972. 308 p. 
[2] Chzhan, V.B., Tereshina, I.S., Rusakov, V.S., Kurganskaya, A.A., Tereshina-Chitrova, E.A., Filimonov, A.V., Tran, V.H., Karpenkov, A.Y. and Drulis, H.// J. of All. and Comp..2021. p.159056.https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159056