Синхротронные исследования состава, атомного и электронного строения эпитаксиальных нанослоев олова на кремнии

Бойков Николай Игоревич, Манякин Максим Дмитриевич, Паринова Елена Владимировна, Коюда Дмитрий Анатольевич

Аспирант, 2 год обучения

Воронежский государственный университет,

физический факультет, Воронеж, Россия

E–mail: boykov-hfmm@bk.ru

Ограничивающим фактором создания и производства микросхем на основе кремния может считаться генерация тепла. Значительное снижение термической проводимости может быть достигнуто посредством формирования слоистой структуры. Например, периодические многослойные структуры Ge/Si могут приводить к падению кремниевой тепловой проводимости в 100 раз. Большее падение в термической проводимости ожидается, если Ge заменить на Sn. Нарушения в движении фононов более заметны из-за более высокого соотношению масс Sn/Si. В то же время, исследования атомного и электронного строения, физико-химического состояния таких структур, являются крайне важными с точки зрения вопросов технологии их формирования и последующего применения. Целью данной работы было исследование атомного и электронного строения эпитаксиальных наноструктур на основе кремний-олово.

Исследованные образцы были получены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке Si(100) с буферным слоем Si толщиной 50 нм. Для формирования образцов очищенные и высушенные подложки транспортировались в сверхвысоковакуумную камеру для выращивания пленок, где из эффузионной ячейки осаждались атомы олова (~ 5 монослоев). Для возможной модификации состава и структуры полученные образцы отжигались in-situ в сверхвысоком вакууме 10-9 Торр при 800 °С в течение 10 мин.

Исследования атомного и электронного строения проводились методами спектроскопии ближней тонкой структуры края рентгеновского поглощения (XANES - X-ray absorption near edge structure) чувствительной к локальному окружению атомов заданного сорта и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS - X-ray photoelectron spectroscopy), дающей информацию о зарядовом состоянии атомов изучаемого материала. Использовалось синхротронное излучение накопительного кольца BESSY II Гельмгольц Центра Берлин (Берлин, Германия).

Путем сопоставления с экспериментально измеренными спектрами эталонных фаз металлического олова, SnO2 (тетрагональный) и SnO (порошок, состоящий из частиц ядро-оболочка) была проведена оценка особенностей электронного спектра и состава эпитаксиальных нанослоев олова до и после отжига. Далее, при помощи спектров XANES, рассчитанных из первых принципов с использованием программного пакета Wien2K [1] для таких материалов, как Sn, SnO, а также орторомбический и тетрагональный SnO2 была произведена полуколичественная оценка состава эпитаксиального нанослоя до и после отжига. Для этого использовался подход, основанный на методе линейной комбинации LCF (Linear Combination Fitting) [2]. Полученные результаты показали присутствие в исходной эпитаксиальной пленке всех трех оксидов, спектры которых использовались при моделировании. После отжига эпитаксиальная пленка представляла собой металлическое олово. Полученные результаты находятся в хорошем согласии с данными метода XPS.

Показано, что рост нанослоя олова на поверхности буферного слоя кремния не приводит к заметному межатомному взаимодействию на их гетерогранице, в результате чего не происходит заметных искажений электронно-энергетического спектра. Сформированный нанослой имеет сложный композитный состав из оксидов олова с различной спецификой локального атомного окружения. Однако высокотемпературный сверхвысоковакуумный отжиг приводит к перестройке фазового состава поверхностных слоев такой структуры, что сопровождается перераспределением атомов кислорода от атомов олова вглубь структуры к кремнию. Это приводит к полному окислению поверхности буферного слоя монокристаллического кремния и восстановлению 5 монослоев исходного оксида олова до металлического состояния.

Литература

1. A novel approach to the electronic structure and surface composition investigations of tin-oxygen system materials by means of X-ray absorption spectroscopy combined with ab initio calculations / M.D. Manyakin, S.I. Kurganskii, O.I. Dubrovskii, O.A. Chuvenkova, E.P. Domashevskaya, S.V. Ryabtsev, R. Ovsyannikov, S.Yu. Turishchev // Computational Materials Science. - 2016. - V. 121. - P. 119–123.

2. Electronic and atomic structure studies of tin oxide layers using X-ray absorption near edge structure spectroscopy data modelling / M.D.Manyakin, S.I.Kurganskii, O.I.Dubrovskii, O.A.Chuvenkova, E.P.Domashevskaya, S.V.Ryabtsev, R.Ovsyannikov, E.V.Parinova, V.Sivakov, S. Yu.Turishchev // Materials Science in Semiconductor Processing. - 2019. - Vol. 99. - P. 28-33.