Влияние температуры синтеза материала NaNbO3 на диэлектрические свойства керамики ниобата натрия-лития

Пацуев К.В.

Аспирант, 1 курс

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»,

Тверь, Россия

E–mail: kurtwhansson@gmail.com

Изучена керамика системы ниобата натрия (NN) обусловленная поиском альтернативных бессвинцовых материалов. Поскольку изменение температуры синтеза состава NN, даже без добавления модифицирующих добавок, приводит к существенному изменению свойств конечных образцов [1], представляет интерес сравнение свойств материала ниобата натрия с введением 10% лития, поскольку в работе [2] отмечено, что замена ионов натрия ионами лития в таком отношении позволяет получить керамику с сегнетоэлектрическими свойствами.

В настоящей работе были опробованы 6 различных режимов синтеза материала NN, с целью получения керамики ниобата натрия-лития Li0,1Na0,9NbO3 с оптимальными диэлектрическими свойствами. Синтез материалов LiNbO3 и NaNbO3 осуществлялся раздельно. LiNbO3 синтезировался при температуре 700(С. NaNbO3 при разных температурах (см. таблица 1). Смешивание в определенных пропорциях порошков LiNbO3 и NaNbO3 происходило перед прессованием образцов. Спекание осуществлялось при температуре (С.

Исследования дисперсии комплексной диэлектрической проницаемости проводились в частотном интервале 0,1Гц – 30 МГц, с использованием фазочувствительного анализатора ВЕКТОР. Обнаружено, что все образцы имеют нестабильные диэлектрические характеристики в интервале частот 0,1 – 10 Гц. Такое поведение дисперсионных зависимостей на этих частотах характерно для сегнетоэлектрических керамик. Оно обусловлено миграционной поляризацией – т.е. присутствием объемных зарядов по границам зерен.

Частотные зависимости действительной (’) и мнимой (”) частей комплексной диэлектрической проницаемости представлены на рисунке 1. Вторая, как известно, характеризует диэлектрические потери. Приемлемые для практического применения диэлектрические потери (tg < 0,1), в рабочем диапазоне частот ( > 100 Гц), имеет образец IV. Максимальное значение диэлектрической проницаемости – III образец.

Таблица 1. Режимы синтеза NN и пироэлектрический отклик керамики Li0,1Na0,9NbO3

| Условия синтеза NaNbO3 | один синтез 650(С | один синтез 700(С | два синтеза 650(С, 650(С | два синтеза 650(С, 700(С | два синтеза 700(С, 700(С | два синтеза 700(С, 650(С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № образца | I | II | III | IV | V | VI |
| пироотклик, мВ |
| сторона +Ps | 3 ( 1 | 52 ( 1 | 44 ( 1 | 50 ( 1 | 20 ( 1 | 30 ( 1 |
| сторона –Ps | 0 | 12 ( 1 | 44 ( 1 | 13 ( 1 | 9 ( 1 | 13 ( 1 |

Практическое применение пьезоэлектрических керамик связано с наличием спонтанной поляризации. Одним из проявлений которой является наличие пироэлектрического эффекта. Для исследования влияния температуры синтеза материала ниобата натрия на сегнетоэлектрические свойства Li0,1Na0,9NbO3, были проведены измерения пироэлектрического эффекта динамическим методом [3], на частоте 10 Гц. Данная методика позволяет также определять направление вектора поляризации в образце. Поскольку пироэффект наблюдается только у поляризованных материалов, образцы были предварительно поляризованы в поле E = 1,4 кВ/мм. Поскольку все образцы имели одинаковую толщину, и измерения пироотклика проводились в одинаковых условиях, по измеренному пиронапряжению (таблица 1) можно провести сравнительный анализ пироотклика. Как можно видеть, однородное поляризованное состояние имеет только образец III (величина пироотклика одинакова на обеих сторонах). В остальных образцах после поляризации присутствует градиент вектора поляризации, направленный от «–» к «+». Это следует из того, что на стороне, соответствующей отрицательному концу вектора поляризации, у всех образцов, кроме III, пироотклик меньше, чем на противоположной стороне (+Ps).

Рис. 1. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости образцов керамики Li0,1Na0,9NbO3 с разными условиями синтеза материала NN

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее оптимальные условия синтеза материала NN, для дальнейшего получения керамики Li0,1Na0,9NbO3 на его основе это двойной синтез, с обязательным первым синтезом при температуре 650оС.

Литература

- Malyshkina O.V., Ali M., Barabanova E.V., Ivanova A.I. Effect of preparation conditions on the grains formation and domain structure of the sodium niobate ceramics // Ferroelectrics, 2020, v. 567(1), p. 197-205. DOI: 10.1080/00150193.2020.1791606

- Малышкина О.В., Тесникова Е.С., Малышева Н.Е., Иванова А.И. Структурные особенности керамики ниобата натрия–лития / // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, 2019, т.11. с. 198-205. DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.198.

- Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В., Педько Б.Б., Мовчикова А.А. Физические основы, методы исследования и практическое применение пьезоматериалов. М: Техносфера, 2013.  272 с. ISBN 978-5-94836-352-3