Монокристаллы бората железа для высокотехнологичных применений

Селезнев Константин Андреевич

Студент

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского”, Физико-технический институт,

Симферополь, Россия

E–mail: kostya.selez@gmail.com

Методы изучения структуры, электронных и магнитных свойств различных материалов, основанные на использовании высокоинтенсивного синхротронного излучения, чрезвычайно эффективны и поэтому широко применяются [1]. С другой стороны, особые свойства некоторых высокотехнологичных материалов позволяют совершенствовать сами синхротронные технологии. Монокристаллы на основе бората железа FeBO3 могут быть использованы в качестве уникальных монохроматоров синхротронного излучения на синхротронах третьего и четвертого поколения [2, 4]. Такие монохроматоры, работающие на основе ядерной дифракции, весьма востребованы. Они позволяют, в частности, выделять мессбауэровский пучок с интенсивностью, многократно превосходящей интенсивность традиционного мессбауэровского излучения, получаемого от радиоактивного источника. Для достижения необходимых параметров ядерной дифракции, эти кристаллы-монохроматоры должны быть обогащены по изотопу 57Fe до 95% [1]. Кроме этого, они должны обладать высоким структурным совершенством. Целью настоящей работы было синтезировать изотопообогащенные монокристаллы 57FeBO3 (Рис.1).

Рис.1 Монокристаллы бората железа

Монокристаллы бората железа и монокристаллы на их основе обычно выращиваются методом спонтанной раствор-расплавной кристаллизации [2, 3], что наиболее приемлемо для синтеза высокосовершенных образцов. В то же время обеспечение высокой повторяемости получения кристаллов с заданными параметрами является весьма сложной задачей. В настоящей работе разработана и изготовлена лабораторная ростовая установка (Рис.2), которая позволяет в определенной степени управлять процессом синтеза монокристаллов – получать образцы с заданными параметрами. Автоматизация процесса также обеспечивает существенное сокращение времени подготовки кристаллизации, ее проведения и экономию дорогостоящих химических реактивов.

Рис.2 Блок-схема ростовой установки

1 – электропечь шахтная СШОЛ-1.3/12-И1; 2 – силовой блок электропечи; 3 – пульт управления; 4 – программный регулятор ТЕРМОДАТ-19Е5; 5 – верхнеприводное перемешивающее устройство SMR-308; 6 – модуль линейного перемещения СВХ 1605-1000; 7 – драйвер ACS606; 8 – конвертер RS485/USB; 9 – вход USB; 10 – компьютер; 11 – контроллер PLC 001-G2; 12 – серводвигатель BLM57180-1000; 13 – импульсные источники питания LPS-150-48, RS-15-12.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-12016-мк.

Литература

- Potapkin, V., Chumakov, A. I., Smirnov, G. V., Celse, J.-P. , Rüffer, R., McCammon, C. ,  Dubrovinsky, L. The 57Fe Synchrotron Mössbauer Source at the ESRF // J. Synchrotron Rad. 2012, №19. p. 559-569

- Smirnova, E.S., Snegirev, N.I., Lyubutin, I.S., Starchikov, S.S., Artemov, V.V., Lyubutina, M.V., Yagupov, S.V., Strugatsky, M.B., Mogilenec, Yu.A., Seleznyova, K.A, Alekseeva, O.A., Flux growth, structure refinement and Mössbauer studies of Fe1−xGaxBO3 single crystals // Acta Cryst. 2020, №B76. p. 1100–1108

- Yagupov, S., Strugatsky, M., Seleznyova, K., Maksimova, E., Nauhatsky, I., Yagupov, V., Milyukova, E., Kliava, J., FexGa1-xBO3 single crystals: synthesis and characterization // Appl. Phys. 2015, №A121. p. 179-185

- Yagupov, S., Strugatsky, M., Seleznyova, K., Mogilinec, Y., Snegirev, N., Marcenkov, N.V., Kulikov, A.G., Eliovich, Y.A., Frolov, K.V., Ogarkova, Y.L., Lyubutin, I.S. Development of a Synthesis Technique and Characterization of High-Quality Iron Borate FeBO3 Single Crystals for Applications in Synchrotron Technologies of a New Generation // Cryst. Growth Des. 2018, №18. p. 7435-7440