Исследование процесса образования филаментных структур в оксиде гафния на основе  кинетического метода Монте-Карло

студент 4-го курса бакалавриата, Понкратов Данил Сергеевич1

старший преподаватель, кандидат Ф-М наук, Бажанов Дмитрий Игоревич1-3

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ponkratov.ds17@physics.msu.ru

1Физический факультет, Московский государственный университет имени

М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д.1, стр.2, Москва 119991, Россия.

2Вычислительный центр имени А. А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, ул. Вавилова, д.44, кор. 2, Москва 119333, Россия.

3Московский авиационный институт, Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993, Россия.

Одна из наиболее распространенных физических реализаций резистивной памяти [1,2] основана на способности тонкопленочной структуры металл-диэлектрик-металл изменять свое сопротивление под действием приложенного напряжения/тока и запоминания результирующего резистивного состояния [3]. Запоминающие устройства привлекли большое внимание в последнее десятилетие из-за перспективы их приложения в резистивной оперативной памяти (Resistive Random Access Memory - RRAM), а также в памяти вычислительных и нейроморфных систем [4,5]. Типичная структура резистивной памяти, так называемые мемристоры, представляет собой тонкую диэлектрическую пленку, зажатую между двумя электродами - верхним и нижнем (см. Рис. 1). Оксиды переходных металлов (Ti, Ta, Hf, Zr и др.) [6] или оксиды кремния (SiO2, SiOx) [7-9] часто используются в качестве переключающего диэлектрического слоя.

Рис. 1 [10] Схематическая модель формирования филамента (нить, образованная кислородными вакансиями) при подаче отрицательного напряжения на Pt-электрод в структуре Pt/t-HfO1.5 /TiN (слева) и Pt/m-HfO2/TiN (справа). t - тетрагональная фаза, m - моноклинная.

Для компьютерного моделирования микроскопических процессов, происходящих в резистивной памяти,  как правило, используются следующие подходы: теория функционала плотности (Density Functional Theory - DFT), метод молекулярной динамики (Molecular Dynamics - MD), кинематический метод Монте-Карло (Kinematic Monte Carlo - KMC), а также методы, связанные с решением системы кинетических дифференциальных уравнений для точечных дефектов.

В настоящей работе было произведено моделирование роста филамента в HfO2 в тетрагональной и моноклинной фазе. Для достижения этого была разработана решеточная кинетическая модель Монте-Карло. Для описания физики процесса роста филамента рассматриваются следующие процессы для атомов кислорода: 1) образование пары междоузельный ион – пустая вакансия; 2) транспорт междоузельных атомов; 3) рекомбинация междоузельного иона с пустой вакансией (вакансия без кислорода); 4) транспорт решеточных атомов.

Чтобы найти частоты данных реакций, необходимо было рассчитать энергетические барьеры для каждого типа реакции. Для этого были использованы расчеты, основанные на теории функционала плотности: смоделированы суперячейки оксида гафния в моноклинной и тетрагональной фазе и использован VASP [11] - программный пакет для выполнения ab initio квантово-механических вычислений, который был установлен на кластере МСЦ РАН [12].

Также была написана программа на высокоуровневом языке программирования С++. Ее работа была основана на следующем:

- Подготовка:

  - Моделирование суперячейки, в которую можно добавлять дефекты;

  - Запись данной суперячейки.

- Работа (действия производятся в цикле):

  - Расчет всех возможных частот реакций;

  - Выбор одной реакции;

  - Произведение данной реакции;

  - Перерасчет электрического поля путем решения уравнения Пуассона.

- Сбор данных:

  - Запись проведенных реакций, информации насчет суперячейки.

В результате был создан программный пакет для проведения моделирования роста филамента. Кроме того, в рамках разработанной методики планируется методом электронного Монте-Карло провести изучения транспорта электронов проводимости внутри структуры филамента для исследования резистивного переключения мемристора.

Литература:

- Memristor – The Missing Circuit Element. Leon Chua. IEEE Trans. Circ. Theor. – 1971. –Vol.ct-18, No5. – P.507-519.

- Φ memristor: Real memristor found. F.Z. Wang, L. Li, L. Shi, H. Wu, L.O. Chua. Journal of Applied Physics. – 2019. – Vol.125. – P.054504.

- The missing memristor found. D.B. Strukov, G.S. Snider, D.R. Stewart, R.S. Williams. Nature. – 2008. – V.453. – P.80-83.

- The future of electronics based on memristive systems. M.A. Zidan, J.P. Strachan, W.D. Lu. Nature Electronics. – 2018. – Vol.1. – P.22-29.

- Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing. Q. Xia, J.J. Yang. Nat. Mater. – 2019. – Vol.18. – P.309–323.

- Resistive switching memories based on metal oxides: mechanisms, reliability and scaling. D. Ielmini. Semicond. Sci. Technol. – 2016. – Vol.31. – P.063002.

- Silicon Oxide (SiOx): A Promising Material for Resistance Switching. A. Mehonic, A.L. Shluger, D. Gao, I. Valov, E. Miranda, D. Ielmini, A. Bricalli, E. Ambrosi, C. Li, J. Joshua, Yang, Q. Xia, A.J. Kenyon. Adv. Mat. – 2018. – Vol.2018. – P.1801187.

- Physical and chemical mechanisms in oxide-based resistance random access memory. K.-C. Chang, T.-C. Chang, T.-M. Tsai, R. Zhang, Y.-C. Hung, Y.-E. Syu, Y.-F. Chang, M.-C. Chen, T.-J. Chu, H.-L. Chen, C.-H. Pan, C.-C. Shih, J.-C. Zheng, S.M. Sze. Nanoscale Res Lett. – 2015. – Vol. 10. – P. 120.

- Beyond SiOx: an active electronics resurgence and biomimetic reactive oxygen species production and regulation from mitochondria. Y.-F. Chang, B. Fowler, Y.-C. Chen, C.-Y. Lin, G. Xu, H.-C. Huang, J. Chen, S. Kim, Y. Li, J.C. Lee. J. Mater. Chem. C. – 2018. – Vol.6. – P.12788–12799.

- Control of Switching Modes and Conductance Quantization in Oxygen Engineered HfOx based Memristive Devices. Sankaramangalam U.S, Vogel S., Molina‐Luna L. https://doi.org/10.1002/adfm.201700432

- https://www.vasp.at/

- http://www.jscc.ru/