Паттернирование кремниевых подложек как способ локализации роста органических полупроводниковых кристаллов из раствора

Ясько Вячеслав Петрович

Студент 3-его курса

Московский государственный университет имени M.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: sy200029@yandex.ru

Органическая электроника последние два десятилетия развивается стремительными темпами и в обозримом будущем может стать альтернативным дополнением к привычной кремниевой электронике. Каждая из них обладает сравнительными преимуществами и недостатками, например, устройства, основанные на органических полупроводниках, являются более лёгкими, гибкими и дешёвыми, а их производство более экологичным.

В органической электронике основным рабочим элементом является полевой транзистор, с помощью которого можно управлять силой тока и тем самым регулировать работу устройств. В качестве полупроводникового слоя органического полевого транзистора используются сверхтонкие органические полупроводниковые кристаллы толщиной 1-2 молекулярных слоя [1]. Такие кристаллы могут быть выращены из раствора на подложке [2].

В электронике, как и в любой другой технологической отрасли, важны точные размеры и взаимное пространственное расположение отдельных элементов структур. Поэтому необходимо разработать методы локализации роста кристаллов, позволяющие выращивать кристаллы органических полупроводников в заданных местах подложки заранее предусмотренного размера.

Кристаллические структуры выращиваются на подложке с помощью жидкофазного метода роста: раствор органического вещества наносится на подложку, далее рост происходит на поверхности капли. При испарении капля отступает, происходит образование кристаллических структур, которые затем оседают на поверхности подложки [1].

Проведённое исследование позволило разработать методы локализации роста кристаллических структур на подложке. Данные методы основаны на использовании модификатора свойств подложки – молекул HMDS. Это кремнийорганическое вещество может образовывать самособирающийся монослой.  При нанесении этого вещества на подложки атомы кремния молекул HMDS образуют прочные ковалентные связи с атомами подложки. В результате подложка не будет смачиваться водой или другим полярным растворителем, что позволяет выделять области роста кристаллов с помощью локального нанесения HMDS на подложку. Удалить HMDS с подложки можно только с помощью жёсткого ультрафиолетового излучения: при облучении воздуха образуется озон, который способен при реагировании с HMDS разрушить его [3].

Для проведения работы были созданы трафареты: металлические пластинки с отверстиями в тех местах, где необходим рост кристаллов. Далее кремниевые подложки, на которые заранее было нанесен HMDS, с трафаретами помещались в ультрафиолетовую печь, в которой происходило удаление HMDS в местах отверстий, в будущем в этих местах возможен рост кристаллических структур. Кристаллы выращивались с помощью жидкофазного метода роста [2].

В дальнейшем на паттернированных подложках производился рост монокристаллов - органических полупроводников (например, кристаллы вещества          DH-TTPTT): кристаллические структуры достаточно точно повторяли рисунок трафарета и соответственно росли в тех областях, где отсутствовало вещество HMDS. Это имеет большое практическое значение, так как на такие локально нанесённые кристаллические структуры в дальнейшем можно с высокой точностью наносить электроды для создания органических полевых транзисторов.

Литература

1. V. V. Bruevich, A. V. Glushkova, O. Y. Poimanova, R. S. Fedorenko, Y. N. Luponosov, A. V. Bakirov, M. A. Shcherbina, S. N. Chvalun, A. Y. Sosorev, L. Grodd, S. Grigorian, S. A. Ponomarenko and D. Y. Paraschuk, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 6315-6324.

2. Tisserant J.-N., Wicht G., Göbel O.F., Bocek E., Bona G.-L., Geiger T., Hany R., Mezzenga R., Partel S., Schmid P., Schweizer W.B., and Heier J. Growth and Alignment of Thin Film Organic Single Crystals from Dewetting Patterns. // ACS Nano. – 2013. – Vol. 7, №6. – P. 5506-5513.

3. D.A. Armitage (1982). "Organosilicon - an overview". Comprehensive Organometallic Chemistry: 1–203. doi:10.1016/B978-008046518-0.00014-3.

# Text boxes

Рисунок 1. Строение полевого транзистора.

Рисунок 2. Строение молекулы HMDS.

Рисунок 3. Кремниевая подложка, частично покрытая HMDS. В тех местах, где это вещество отсутствует, скапливается вода.