Использование ассиметричной рентгеновской съемки и рамановской спектроскопии для исследования структурно-фазовых характеристик тонких упрочняющих покрытий

Суляндзига Донат Андреевич

Аспирант

Кашуркин Евгений Вячеславович

Магистрант 2 года

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: suliandziga.d.a.14@physics.msu.ru

Структурно-фазовые характеристики покрытий и пленок являются фактором, в значительной степени определяющим их функциональные свойства. Особое место среди большого числа современных методов исследования реальной структуры материалов занимают рентгендифракционные, позволяющие неразрушающим способом получить информацию о структуре и фазовом состоянии покрытий. Однако в случае исследования тонких покрытий использование общепринятых симметричных методов рентгендифракционной съемки становится не всегда оправдонным, поскольку помимо дифракционных пиков от пленки на дифрактограммах всегда присутствуют линии от подложки, которые во многих случаях существенно усложняют интерпретацию полученных результатов и снижают точность определения характеристик исследуемых покрытий. Дифрактограммы, снятые в асимметричной геометрии, являются в этом случае более информативными, поскольку позволяют исследовать структурые характеристики именно материала покрытий и установливать их фазовый состав с большей точностью, чем при использовании симметричной съемки [1]. Привлечение метода спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской) позволяет получить информацию о наличии различных химических связей в исследуемых материалах и дополнительно проверить правильность определения фазового состава покрытий [2].

В работе исследовались полученные методом магнетронного напыления в смеси газов кремниевое и вольфрамовое покрытия и полученное путем плазмохимического осаждения из паровой фазы кремнийорганического прекурсора покрытие, легированное молибденом.

Асимметричная съемка была проведена на дифрактометре Panalytical Empyrean с блоком специальной рентгеновской оптики для асимметричной съемки. Обработка дифрактограмм производилась в программном комплексе MDI Jade 6.5. Размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) фаз определялись с помощью формулы Селякова-Шеррера. Рамановские спектры были получены с помощью спектрометра Horiba HR800 на бирюзовом аргоновом лазере (длина волны 488 нм).

На рисунке 1 в качестве примера приведены рентгенограмма образца (а) и спектрограмма (б) образца Si-Mo, а в таблице 1 результаты полученного исследования с указанием обнаруженных фаз в покрытии и их размеры ОКР.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис.1. Дифрактограмма образца Si-Mo (а), спектрограмма образца Si (б)

Таблица 1.

Фазовый состав и размеры областей когерентного рассеяния образцов

| Образец | Типы фаз, присутствующих в покрытиях | Размеры ОКР (Å); ±4(Å) |
| --- | --- | --- |
| Si | Si Stishovite SiO2 SiC SiO2 | 296 216 192 205 |
| Si-Mo | Si Mo3Si Mo2C Mo5Si3 Mo | 127 196 174 233 183 |

Для покрытия с вольфрамом были установлены две аморфно-кристаллические фазы: W и W2C.

Сопоставление приведенных данных с результатами, получаемыми при симметричной рентгендифрактометрической съемке исследованных покрытий [2], позволяет сделать вывод о том, что в случае изучения тонких покрытий съемка в ассимметричной геометрии позволяет получить больший объем информации о деталях их структурно-фазового состояния.

Использование метода комбинационного рассеяния подтвердило наличие установленных фаз и показало в исследованных покрытиях наличие значительного количества аморфной алмазоподобной углеродной фазы.

Литература

- David Simeone, Gianguido Baldinozzi, Dominique Gosset, Sophie Le Caer, Jean-François Bérar Grazing incidence X-ray diffraction for the study of polycrystalline layers // Thin Solid Films 2013. V. 530. P. 9-13. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2012.07.068

- Структурные особенности и функциональное поведение вакуумных покрытий, полученных реактивным магнетронным распылением кремния. Авдюхина В.М., Хрущов М.М., Левин И.С., Кашуркин Е.В., Суляндзига Д.А.// Ученые записки физического факультета Московского Университета. 2020. № 4